16. Ручная дуговая и газовая сварка легированных сталей

Свариваемость легированных сталей. Легированные стали отличаются от углеродистых дополнительным содержанием легирующих элементов: хрома, никеля, молибдена, титана и др. Свариваемость этих сталей определяется их составом. Большинство легирующих компонентов снижает теплопроводность стали, вследствие чего увеличивается склонность металла к деформациям. При сварке легированных сталей происходит также частичное выгорание легирующих элементов, поэтому свойства металла шва отличаются от свойств основного металла. Для предупреждения перегрева наплавленного металла и появления деформаций легированные стали сваривают горелками малой мощности. Для уменьшения выгорания легирующих элементов пламя выбирают нормальное или с небольшим избытком ацетилена. Некоторые легированные стали закаливаются на воздухе, поэтому при их сварке применяют предварительный подогрев и последующую термообработку.

Сварка конструкционных низколегированных сталей. Такие стали содержат до 2,5% легирующих элементов. Для строительных конструкций применяют низколегированные стали марок 10ХСНД и 15ХСНД, которые хорошо соединяются газовой сваркой. При этом используют нормальное пламя. Мощность его выбирают с учетом расхода ацетилена: 75-100 дм3/ч при левом способе и 100— 130 дм3/ч при правом способе на 1 мм толщины свариваемого металла. В качестве присадочной применяют сварочную проволоку марок Св-08, Св-08А, Св-10Г2. Сварку осуществляют без применения флюса. Для повышения механических свойств металла шов проковывают при светло-красном калении (800-850 °С) с последующей нормализацией.

Сварка теплоустойчивых сталей. Низколегированные теплоустойчивые молибденовые (12М, 15М, 20М и 25МЛ) и хромомо-либденовые (12ХМ, 35ХМ, 20ХМ, ЗОХМ) стали применяют для изготовления паровых котлов и труб высокого давления. Сварку этих сталей выполняют нормальным ацетиленокислородным пламенем. Мощность его выбирают из расчета расхода ацетилена 100 дм3/ч на 1 мм толщины свариваемого металла. В качестве присадочной используют сварочную проволоку марок Св-08ХНМ, Св-10ХНМА, Св-18ХМА, Св-08ХМ, Св-10ХМ. Сварку таких сталей ведут обратно-ступенчатым способом небольшими участками длиной 16—25 мм. В связи с возможностью закаливания на воздухе, рекомендуется их предварительный подогрев до 250—300 °С. При сварке применяют как левый, так и правый способы. Кромки свариваемого металла сваркой зачищают до металлического блеска. При толщине металла до 5 мм сварку проводят за один проход, при большей толщине применяют многослойную сварку. Шов рекомендуется выполнять с наименьшим числом перерывов. При возобновлении сварки после перерыва необходимо подогреть весь стык до 250-300°С. После окончания сварки пламя горелки медленно отводят вверх, что способствует более полному выделению газов из расплавленного металла. Необходимо следить за тем, чтобы переход от усиления шва к основному металлу был плавным по всей длине шва.

Хромомолибденовые стали свариваются хуже, чем молибденовые, что обусловливается наличием хрома, который образует тугоплавкие оксиды. Сварные изделия из хромомолибденовой и молибденовой стали после сварки подвергают термообработке. Сварные изделия из молибденовой стали нагревают горелкой до 900—930, из хромомолибденовой стали — до 930—950 °С. Ширина нагреваемого участка должна в 5 раз превышать ширину шва. После нагрева до указанных температур изделия охлаждают на воздухе.

Сварка хромокремнемарганцовистых сталей. Низколегированные хромокремнемарганцовистые стали марок 20ХГС, 25ХГС, ЗОХГС, ЗОХГСА и 35ХГС обладают высокой прочностью, упругостью, выдерживают вибрационные нагрузки, но менее теплоустойчивы, чем хромомолибденовые. Эти стали содержат 0,7-0,4% С, 0,9-1,2% Сг, 0,8-1,1% Мп и Si. При газовой сварке Сг и Si частично выгорают, что может привести к появлению в сварном шве оксидов, шлаков и непроваров. Для предупреждения окисления легирующих добавок сварку проводят нормальным пламенем. Мощность его выбирают с учетом расхода ацетилена: 75-100 дм3/ч на 1 мм толщины свариваемого металла.

В качестве присадочного металла для неответственных конструкций применяют низкоуглеродистую сварочную проволоку марок Св-08 и Св-08А, а для ответственных - Св-18ХГСА, Св-ЮХГС, Св-13ХМА и Св-19ХМА. Диаметр проволоки выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла и способа сварки. Кромки свариваемых деталей должны быть тщательно очищены от загрязнений и собраны таким образом, чтобы зазор по всей длине шва был одинаковым.

Перед сваркой детали скрепляют прихватками через 20-30 мм при толщине металла 0,5-1,5 мм и через 40-60 мм при большей толщине. Сварку подготовленных деталей необходимо вести без перерывов не задерживая пламя горелки на одном месте, чтобы не перегревать металл сварочной ванны. Для уменьшения деформаций сварку проводят от середины шва к краям и обратно-ступенчатым способом в зависимости от длины свариваемых швов.

Учитывая склонность этих сталей к закалке, для устранения образования трещин в металле шва и околошовной зоне после сварки проводят медленное охлаждение свариваемой детали. Ответственные детали, после сварки подвергают закалке и отпуску. Закалку проводят по следующему циклу: нагрев до температуры 500-650°С, выдержка при этой температуре, последующий нагрев до температуры 880°С, выдержка охлаждением в масле. Отпуск - это нагрев до температуры 400-600°С и последующее охлаждение в горячей воде.

Сварка хромистых сталей. Хромистые стали (1X13, 2X13, Х14) обладают повышенной кислото- и жаростойкостью и используются для изготовления деталей и оборудования, работающего в агрессивных средах при высоких температурах. Такие стали склонны к образованию закалочных структур при охлаждении на воздухе, в результате чего после сварки в сварном шве и зоне термического влияния могут образовываться трещины. Чем выше содержание углерода в хромистых сталях, тем хуже они свариваются и тем больше подвержены деформациям при остывании шва.

Для сварки хромистых сталей применяют нормальное пламя. С целью предупреждения деформации деталей сварку ведут пламенем малой мощности с учетом расхода ацетилена 70 дм3/ч на 1 мм толщины свариваемого металла. Для уменьшения коробления сварку хромистых сталей, содержащих до 14% Сг выполняют с предварительным подогревом до 150-200°С, свыше 14% - до 200-250°С. В качестве присадочной применяют сварочную проволоку марок  Св-02Х19Н9,   Св-04ХН19Н9,   Св-06Х19Н9Т.  Диаметр присадочной проволоки выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла и способа сварки. Сварка должна выполняться с максимально допустимой скоростью, без перерывов и повторного нагрева одного и того же места шва. Ее выполняют в один слой; при сварке деталей толщиной до 3 мм применяют левый способ, более 3 мм - правый. Для предотвращения выгорания хрома и удаления из сварочной ванны его оксидов применяют флюс, состоящий из 55% борной кислоты, 10% оксида кремния, 10% ферромарганца, 10% феррохрома, 5% ферротитана, 5% титановой руды и 5% плавикового шпата. После сварки проводится термообработка.

Высокохромистые стали (Х17 и др.), содержащие более 15% хрома, склонны к росту зерна в зоне термического влияния при длительном нагреве, поэтому применение газовой сварки для них нежелательно.

Сварка аустенитных сталей. Хромоникелевые аустенитные стали (1Х18Н9Т) обладают высокими механическими свойствами, коррозионной стойкостью и жаропрочностью. Такие стали обычно сваривают аргонодуговой сваркой или ручной дуговой - сваркой    электродами со специальными качественными    покрытиями.

Газовую сварку используют для стали толщиной до 3 мм. Сварка выполняется строго нормальным пламенем. Мощность его зависит от расхода ацетилена: 75 дм3/ч на 1 мм толщины свариваемого металла. Применяют присадочную проволоку марок Св-0Х18Н9, Св-0Х18Н9С2, Св-1Х18Н9Т, Св-Х18Н9Б, Св-1Х18Н11М. В процессе сварки этих сталей при нагревании до 400-900°С происходит выпадение карбидов хрома, в результате чего сталь теряет коррозионную стойкость. Сварку нержавеющих хромоникелевых сталей ведут с максимальной скоростью, конец присадочной проволоки должен находиться в сварочной ванне. Диаметр проволоки выбирают в зависимости от способа сварки и толщины свариваемого металла. Сварку можно выполнять как левым, так и правым способом, а при наложении длинных швов - обратноступенчатым.

Для удаления оксидов используют флюс НЖ-8, который содержит 28% мрамора, 30% фарфора, 10% ферромарганца, по 6% ферросилиция и ферротитана и 20% диоксида титана. Флюс применяют в виде пасты, которую наносят на свариваемые кромки за 15-20 мин до начала сварки. Остатки флюса после сварки удаляют, тщательно промывая швы горячей водой. Для улучшения механических свойств, устранения межкристаллитной коррозии и деформаций сваренные детали подвергают термообработке (1050-1100°С) с последующим охлаждением в воде.

Газовая сварка легированных сталей с использованием газов-заменителей ацетилена не производится.