17. Ручная дуговая и газовая сварка чугуна

Горячая сварка чугуна. Осуществляется в виде отдельных операций, от которых зависит качество сварного соединения: подготовка деталей под сварку, предварительный их подогрев, сварка деталей и их охлаждение после сварки.

Подготовка к сварке определяется видом дефекта отливки или характером поломки детали. Для предотвращения распространения трещин концы их перед сваркой рекомендуется засверливать. Раковины, трещины и другие поверхностные дефекты подготавливают разделкой места заварки. Разделку ведут вырубкой или другими механическими способами.

Свариваемое изделие перед сваркой собирают и прихватывают по кромкам. Диаметр прихваток не должен превышать 5-6 мм. Без подготовки кромок сваривают детали толщиной до 4 мм. На деталях толщиной свыше 5 мм выполняют разделку кромок под углом 70-90°. Свариваемые кромки тщательно очищают от грязи, ржавчины, масла и других загрязнений металлической щеткой или пламенем сварочной горелки.

Детали, подготовленные к сварке, нагревают до 500-700°С Температура общего предварительного подогрева определяется размером деталей, толщиной стенок, жесткостью конструкции, объемом наплавляемого металла и структурой чугуна. Общий подогрев свариваемых деталей осуществляется в электрических и газовых печах, а при единичных ремонтных работах - в специальных термических печах, ямах и горнах.

При сварке чугуна используют камерные печи и печи с выдвижным подом. При отсутствии специальных печей на месте сварки сооружают временные печи: деталь обкладывают древесным углем и закрывают асбестом. Для поступления воздуха снизу делают отверстие или оборудуют специальную систему поддува. После того как свариваемая деталь нагреется до требуемой температуры, ее извлекают из печи и подают на рабочее место сварщика. Во избежание охлаждения детали, но время сварки ее закрывают листовым асбестом. Открытым остается только место сварки.

После сварки изделие медленно охлаждают в яме или вместе с горном. Равномерное и медленное охлаждение предупреждает деформацию, образование трещин и закалочных структур.

Сварку чугуна выполняют нормальным пламенем или пламенем с небольшим избытком ацетилена. В начале сварки пламя горелки устанавливают почти вертикально, затем наклоняют под углом в зависимости от толщины свариваемого металла. Ядро пламени должно находиться на расстоянии 2-Змм от поверхности свариваемого металла. Наконечник горелки выбирают из расчета 120 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины свариваемого металла.

В качестве присадки для горячей газовой сварки применяют чугунные прутки и прутки марки А диаметром 4, 6, 8, 12 мм, длиной 250-450 мм. Чугунные прутки марки А имеют следующий химический состав: 3,0-3,5% С; 3,0-3,4%Si; 0,5-0,8% Мп; не более 0,05% Сг; 0,3% Ni; не более 0,08% S; 0,2-0,4% Р и маркируются с торца белой краской.

В процессе горячей сварки чугуна на поверхности жидкой ванны образуется оксидная пленка, которая затрудняет выделение газа из жидкого металла. Поэтому сварочную ванну необходимо непрерывно помешивать присадочным прутком.

При сварке чугуна применяют флюс, способствующий улучшению процесса и удалению образовавшихся оксидов. В качестве флюса используют прокаленную буру или смесь, состоящую из 56% прокаленной буры, 22% углекислого натрия и 22% углекислого калия. Кроме того, можно применить газообразный флюс БМ-1.

В процессе сварки необходимо контролировать, чтобы в наплавленном металле не оставалось шлака и расплавленный присадочный металл хорошо сплавлялся с основным. Для получения сварного соединения, по свойствам равноценного основному металлу, после сварки следует уменьшить скорость охлаждения. В целях снижения внутренних напряжений в массивных деталях сложной конфигурации сваренные детали рекомендуется подвергать вторичному нагреву до 600--750°С и охлаждать вместе с печью.

Сварка чугуна с местным подогревом применяется при сварке массивных деталей или деталей, конструкция которых не создает жесткого контура. В этих случаях участок подогрева выбирают таким образом, чтобы в детали создавались тепловые деформации, равнозначные деформациям, возникающим на участке сварки.

Местный подогрев свариваемых деталей (до 300-500°С) выполняют сварочными горелками, паяльными лампами, индукционным электронагревом и др. Мощность сварочного пламени выбирают из расчета расхода ацетилена 100-120 дм3/ч на 1 мм толщины свариваемого металла. В качестве присадки используют чугунные прутки марки Б диаметром 4, 6, 8, 10, 12 мм, длиной 250-450 мм, которые содержат 3,0-3,5% С; 3,5-4,0% Si; 0,5-0,8% Мп; 0,05% Сг; 0,3% Ni; не более 0,08% S; 0,3-0,5% Р. После сварки места подогрева медленно охлаждают, прикрывая их асбестом и засыпая песком.

Холодная сварка чугуна применяется в тех случаях, когда детали при нагревании и охлаждении способны свободно расширяться и сжиматься, не вызывая значительных остаточных напряжений. При этом мощность пламени горелки должна быть максимальной. Технологический процесс сварки без предварительного нагрева почти аналогичен процессу горячей сварки, однако имеет и свои особенности. Перед заваркой дефекта необходимо пламенем горелки подогревать прилегающие к нему участки. После окончания заварки дефекта горелку в течение 2-3 мин медленно отводят, направляя пламя на участки, прилегающие к дефекту. Деталь или часть детали, на которой находится заваренный участок, для медленного охлаждения засыпают песком или покрывают асбестом. При низкотемпературной пайкосварке чугуна основной металл нагревается не до температуры плавления, а до 820-860°С, т.е. до температуры смачиваемости. В этом случае применяются специальные чугунные прутки и флюсы. Капли расплавленного присадочного металла под действием сварочного пламени легко растекаются по поверхности свариваемого металла, обеспечивая плотное соединение свариваемых деталей.

Низкотемпературную сварку чугуна используют при заварке литейных дефектов деталей из серого чугуна, а также чугунных деталей в готовых изделиях в случаях их поломки, появления трещин и других дефектов. В качестве присадки дли заварки тонкостенных отливок применяются чугунные прутки марки НЧ-2, а толстостенных - УНЧ-2.

Для пайкосварки чугуна применяют флюсы ФСЧ-2 и МАФ-1. Они очищают нагретую свариваемую поверхность от оксидов, жиров и других загрязнений, увеличивают прочность сцепления наплавленного металла с основным, повышают жидкотекучесть расплавленного металла и защищают нагретую поверхность и расплавленный металл от кислорода и азота воздуха.

Разделку дефектного участка под низкотемпературную сварку выполняют фрезерованием, сверлением или строганием. Место сварки предварительно зачищают до металлического блеска. Профиль разделки кромок сквозных и несквозных дефектов представлен на рис.19. Угол разделки составляет 70-90°. Неглубокие поры и шлаковые включения вырубают зубилом или удаляют шлифовальным кругом. Перед сваркой изделие подогревают горелкой до температуры 300-400ºС (изделия сложной формы нагревают в печи).

Рис. 19. Профиль разделки дефекта под пайкосварку:

а - разделка несквозного дефекта; б - разделка сквозного дефекта

с применением подкладки из огнеупорного материала

При устранении засверленных дефектов (пористость, раковины) присадочный металл наносят по винтовой восходящей линии. На нагретую наплавляемую поверхность   равномерно   наносят слой флюса. Место сварки нагревают горелкой до температуры 820-860°С, пламя должно быть строго нормальным. При этой температуре паста-флюс плавится, покрывая тонкой пленкой место сварки. Присадочный пруток также покрывают флюсом. Расплавляясь, присадочный металл растекается по завариваемой поверхности. Сварку ведут левым способом. Расстояние между ядром пламени и концом прутка должно составлять 2-3 мм, угол между осью горелки и плоскостью детали – 20-30°. После сварки изделие медленно охлаждают под слоем асбеста или в песке. Так как при данном способе основной металл не доводят до расплавления, то отсутствуют участки отбеленного чугуна и металл шва получается плотным, мягким и хорошо обрабатывается механическими способами.

При низкотемпературной пайкосварке чугуна вместо ацетилена можно использовать газы-заменители. Если применяется пропан-бутан, мощность сварочного пламени выбирают из расчета 60-70 дм3/ч на 1 мм толщины свариваемого металла; пламя - нормальное. При толщине металла до 6 мм сварку выполняют за один проход, 9-12 мм - в два прохода. При использовании флюса ФСЧ-2 рабочая температура составляет 900-950°С. При такой температуре не исключено появление структур закалки в зоне термического влияния, поэтому указанный флюс применяется только в тех случаях, когда допускается повышенная твердость наплавленного металла. Флюс МАФ-1 позволяет вести процесс низкотемпературной пайкосварки при рабочей температуре 750-800°С.