18. Ручная дуговая и газовая сварка цветных металлов и их сплавов

Сварка меди.

Сварку меди толщиной до 8 мм выполняют без разделки кромок. При толщине свыше 3 мм требуется Х-образная разделка кромок под углом 45° в каждой стороне стыка. Притупление делают равным 0,2 мм толщины свариваемого металла. В связи с повышенной жидкотекучестью меди в расплавленном состоянии тонкие листы сваривают встык без зазора, а листы толщиной свыше 6 мм - на графитовых и угольных подкладках.

Мощность пламени при сварке меди толщиной до 4 мм выбирают из расчета 150-175 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины свариваемого металла. При толщине 6-10 мм мощность увеличивают до 175-225 дм3/ч. При больших толщинах рекомендуется сварка двумя горелками: одной ведут подогрев, а второй - сварку. Для уменьшения теплоотвода сварку выполняют на асбестовой подкладке. Для того чтобы компенсировать большие потери теплоты за счет отвода ее в околошовную зону, применяют предварительный и сопутствующий подогрев свариваемых кромок с помощью одной или нескольких горелок

Пламя для сварки меди выбирают нормальное, так как окислительное пламя вызывает сильное окисление, а при науглероживающем пламени появляются поры и трещины. Пламя должно быть мягким; направлять его следует под большим, чем при сварке стали, углом. Сварка проводится восстановительной зоной пламени, расстояние от конца ядра до свариваемого металла 3-6 мм. В процессе сварки нагретый металл должен быть защищен пламенем. Сварку выполняют как левым, так и правым способом, однако последний предпочтительнее. Сварка ведется с максимальной скоростью без перерывов.

Свариваемые изделия рекомендуется устанавливать под углом 10° к горизонтальной плоскости. Сварка ведется на подъем. Угол наклона мундштука горелки к свариваемому изделию составляет 40-50°, а присадочной проволоки -  30-40°. При выполнении вертикальных швов угол наклона мундштука горелки - 30°; сварку ведут снизу вверх. При сварке меди не рекомендуется скреплять детали прихватками. Длинные швы сваривают в свободном состоянии обратноступенчатым способом. Газовую сварку меди выполняют за один проход.

Диаметр присадочной проволоки выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла: 0,5-0,75 S, но не более 8 мм. Сварочная проволока должна плавиться спокойно, без разбрызгивания. Желательно, чтобы температура плавления присадочной проволоки была ниже температуры плавления основного металла.

Для предохранения меди от окисления, а также раскисления и удаления в шлак образующихся оксидов используют флюсы. Последние изготовляют из оксидов и солей бора и натрия и применяют в виде порошка, пасты, газа.

Порошкообразным флюсом посыпают место сварки (40-50 мм по обе стороны от оси шва). Флюс в виде пасты наносят на кромки  свариваемого  металла  и  присадочный  пруток.   Остатки флюса удаляют путем промывки шва 2% раствором азотной или серной кислоты.

Для улучшения механических свойств наплавленного металла и повышения плотности и пластичности шва после сварки металл шва рекомендуется проковывать. Детали толщиной до 4 мм проковывают в холодном состоянии, а при большей толщине - при нагреве до температуры 550-600°С.

Дополнительное улучшение шва после проковки дает термическая обработка — нагрев до температуры 550-600°С и охлаждение в воде. Свариваемые изделия нагревают сварочной горелкой или в печи. После отжига металл шва становится вязким.

Сварка латуни. Металл толщиной до 1 мм сваривают с отбортовкой кромок, 1-5 мм  - без скоса кромок, 6-15 мм - с V-образной разделкой кромок на угол 70-90°, 15-25 мм  -  с Х-образной разделкой на угол 70-90° и притуплением 2-4 мм. Перед сваркой кромки зачищают до металлического блеска или протравливают в 10% водном растворе азотной кислоты, промывают горячей водой и насухо вытирают ветошью.

На качество сварного шва большое влияние оказывает мощность сварочного пламени. Несмотря на то, что теплопроводность латуни выше, чем у низкоуглеродистой стали, мощность сварочного пламени выбирают из расчета 100-120 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины свариваемого металла, чтобы не перегреть свариваемый металл.

Конец ядра сварочного пламени должен находиться на расстоянии 7-10 мм от свариваемой поверхности. Сварку проводят левым способом с максимальной скоростью. Сварочное пламя направляют на присадочную проволоку, которую держат под углом 90° к мундштуку. Конец присадочного прутка должен находиться в зоне сварочного пламени. Так как латунь в расплавленном состоянии становится жидкотекучей, сварка ее в вертикальном и потолочном положениях затруднена. При выполнении сварки в вертикальном положении используют пламя пониженной мощности  -  35-40 л/ч ацетилена на 1 мм толщины свариваемого металла.

Для сварки латуней Л-63 и Л-68 применяется самофлюсующаяся присадочная проволока ЛКБО62-02-004-05, сварка проводится без применения флюса. Хорошие результаты при сварке дает применение кремнистой латунной проволоки ЛК-62-05. Латуни сваривают также с применением присадочной проволоки ЛО-60-1. Диаметр присадочной проволоки d выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла: d =S +1. Однако диаметр сварочной проволоки не должен превышать 8 мм. Для сварки латуни в основном применяют те же флюсы, что и при сварке меди.

Для уплотнения металла шва и повышения его механических свойств шов проковывают. Латуни, содержащие более 40% цинка, проковывают при температуре выше 650°С, а менее 40% цинка - в холодном состоянии. После проковки для получения мелкозернистой структуры применяют отжиг при температуре 600-650 °С с последующим медленным охлаждением.

При сварке латуни при температуре 300-600°С могут образовываться трещины. Пары цинка ядовиты, поэтому необходимо пользоваться респиратором.

Сварка бронзы. При сварке оловянной бронзы легкоплавкая часть сплава перемещается от середины к поверхности шва. Это приводит к появлению на его поверхности мелких застывших капель. При сварке оловянных бронз необходимо принимать меры, уменьшающие угар свинца и цинка. Пламя берут строго нормальное, так как окислительное пламя приводит к выгоранию олова, а науглероживающее - увеличивает пористость в металле шва.

Мощность сварочного пламени выбирают из расчета 70-120 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины свариваемого металла. Сварку выполняют восстановительной зоной пламени на расстоянии 7-10 мм от поверхности свариваемого металла (чтобы уменьшить выгорание олова). При сварке литых бронз применяют предварительный подогрев до температуры 450 °С; в качестве присадки используют сварочную проволоку марок БрОЦ4-3 и БрОФ6,5-0Д5. Перед сваркой кромки тщательно зачищают. Сварку ведут в нижнем положении, для предотвращения протекания металла используют подкладки из графита. При сварке оловянных бронз применяют те же флюсы, что и при сварке меди.

Алюминиевые бронзы, содержание до 10% Аl, обладают высокой коррозионной стойкостью и хорошими антифрикционными свойствами. Основные трудности при сварке алюминиевых бронз вызывает тугоплавкая оксидная пленка (Аl2Оз). Она имеет высокую температуру плавления (2050 °С) и плотность 3,85 г/см3, поэтому оседает на дне сварочной ванны. Удалить ее можно только с помощью специального флюса, содержащего 12-16% фтористого натрия, 20% хлористого натрия, 20% хлористого бария (остальное - хлористый калий). Подготовка к сварке осуществляется так же, как при сварке оловянных бронз. Сварочное пламя - нормальное, мощность его выбирают из расчета 120-170 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины свариваемого металла. В качестве присадки применяют сварочную проволоку БрАЖМцЮ-3-1,5.

Кремнистые бронзы отличаются высокими механическими свойствами, хорошо свариваются. Предварительный подогрев до температуры 300-350 °С осуществляется только для литых деталей сложной формы. Присутствие в бронзе кремния и марганца улучшает ее свариваемость. Для сварки кремнистых бронз используют строго нормальное пламя. Мощность его выбирается из расчета 100 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины свариваемого металла. Флюсы те же, что и при сварке меди и латуни.

Сварка свинца. Низкие температура плавления и теплопроводность позволяют применять при газовой сварке свинца газы - заменители ацетилена -  пропан-бутан, водород, природный и городской газы, пары бензина и керосина.

Наибольшее распространение получили нахлесточные и стыковые соединения.

Листы толщиной до 1,5 мм сваривают встык без применения присадочного металла с отбортовкой кромок. Перед сваркой кромки тщательно зачищают до металлического блеска на ширину не менее 30 мм с обеих сторон шва. Детали из свинца толщиной до 6 мм сваривают встык без разделки кромок, а большей толщины - с разделкой кромок под углом 30-35° с каждой стороны. Мощность сварочного пламени выбирают из расчета 15-20 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины свариваемого металла. Сварку свинца можно выполнять в любом пространственном положении. Присадочным материалом являются полоски свинца или свинцовая проволока, диаметр которой зависит от толщины свариваемого металла:

Толщина свинца, мм        0,8-1,2  1,5-2,0  2,5-3,0   4,0-8,0

Диаметр присадочной	       3	         6	        8         10-12

проволоки, мм

Сварку свинца ведут левым способом. Наконечник горелки должен быть наклонен к поверхности свариваемого металла под углом 45°. Для удаления оксидной пленки рекомендуется применять флюс, состоящий из равных частей канифоли и стеарина. Чтобы предотвратить протекание металла при сварке свинца используют подкладки.

Сварка алюминия. Основной трудностью при сварке алюминия является образование на его поверхности оксидной пленки Аl2Оз  (температура плавления 2050°С, плотность 3,85 г/см3), которая затрудняет сплавление свариваемых кромок. Кроме того, при нагревании алюминий не меняет цвет, поэтому трудно установить момент начала его плавления.

При сварке алюминия, имеющего низкую температуру плавления и высокую теплопроводность, следует правильно выбирать мощность сварочного пламени. В процессе сварки возникают также значительные остаточные напряжения и деформации, обусловленные высоким коэффициентом теплового расширения алюминия. Диаметр присадочной проволоки зависит от толщины свариваемого металла:

Толщина алюминия, мм            До 1,5    1,6-3  3-5  5-10 10-15

Диаметр присадочной               1,5-2,5    2,5-3  3-4    4-6   6-8

проволоки, мм

При сварке алюминия используют сварочную проволоку Св-АК5. Алюминиево-магниевые сплавы сваривают сварочными проволоками Св-АК5, Св-АКЮ, Св-АМгЗ, Св-АМг5, Св-АМц.

При сварке литейных алюминиевых сплавов используют присадочной металл того же состава, что и основной.

Основным видом соединений при газовой сварке деталей из алюминия и его сплавов являются стыковые соединения. Применение тавровых, угловых и особенно нахлесточных соединений не рекомендуется.

Стыковые соединения деталей толщиной до 4 мм выполняют без скоса кромок с зазором между ними от 0,5 до 2 мм. При толщине металла свыше 5 мм обязательно делают У-образный скос кромок (угол 30-35° с каждой стороны). При толщине свыше 12 мм рекомендуется двусторонняя Х-образная разделка кромок (угол 30-35° с каждой стороны). Разделку кромок осуществляют механическим способом.

Кромки свариваемых деталей и присадочный материал перед сваркой необходимо тщательно очистить от грязи и масла напильником или металлической щеткой на ширину 30-40 мм с каждой стороны шва и обезжирить. Присадочную проволоку и свариваемые кромки сначала промывают в течение 10 мин в щелочном растворе (20-25 г едкого натра и 20-30 г углекислого натрия на 1 л воды) температурой 65°С, а затем - в проточной воде. После этого кромки и присадочную проволоку травят в течение 2 мин в 25% растворе ортофосфорной кислоты или в 15% растворе азотной кислоты. После этого детали и проволоку промывают в горячей, а затем в холодной воде и протирают ветошью.

Для удаления оксидов алюминия из сварочной ванны, а также облегчения разрушения оксидной пленки применяют флюсы, которые наносят на свариваемые кромки или нагретую сварочную проволоку в виде порошка или пасты, приготовленной на воде или спирте.

Флюсы разводят в фарфоровой, стеклянной или эмалированной посуде из расчета хранения его в течение 4-5 ч. Более длительное хранение флюса снижает его активность.

Большое распространение при газовой сварке алюминия и его сплавов получил флюс АФ-4А. На присадочную проволоку его наносят чистой кистью или путем погружения конца проволоки в разведенный флюс. Флюс наносят тонким слоем на подготовленные кромки детали и прилегающие к шву поверхности, равные трехкратной ширине шва.

Содержащиеся во флюсах фтористые соединения растворяют оксид алюминия. Хлористые соли лития, разлагая оксид алюминия, связывают кислород. Все флюсы для сварки алюминия, особенно содержащие хлористый литий, очень гигроскопичны, поэтому их хранят в герметически закрытых банках.

При выполнении прихватки флюс наносят только на присадочный металл. После сварки остатки флюса удаляют с поверхности шва и прилегающей к нему зоны для предотвращения коррозии сварного соединения. Сварные швы очищают металлической щеткой, промывают 2% раствором азотной кислоты, горячей водой и затем просушивают.

При газовой сварке алюминия и алюминиевых сплавов выбирают нормальное пламя. Избыток кислорода и горючего газа не допускается, так как свободный кислород окисляет алюминий, а избыток горючего газа приводит к сильной пористости шва. Мощность сварочного пламени выбирают из расчета 75 дм3/ч ацетилена на 1 мм толщины свариваемого изделия.

Сварку выполняют восстановительной зоной пламени, расстояние от конца ядра до свариваемой поверхности 3-5 мм. Сварку ведут левым способом. Угол наклона мундштука горелки к поверхности свариваемого металла в начале сварки должен составлять 90°, а затем по мере прогревания свариваемых деталей в зависимости от их толщины  -  20-45°. Угол наклона присадочной проволоки -  40-60° к свариваемой поверхности.

Виды поперечных колебаний мундштука горелки и сварочного прутка зависят от толщины свариваемого металла. При сварке деталей из алюминиевых сплавов толщиной до 3 мм поперечных колебаний не делают, а при большей толщине металла горелкой выполняют различные поперечные колебания. При сварке алюминиевых деталей свыше 5 мм применяют правый способ сварки.

Газовую сварку алюминия следует выполнять только в нижнем положении. Сварку листов начинают, отступив от края 50-100 мм. После выполнения шва заваривают оставленный участок (сварку ведут в обратном направлении). Сварочный процесс должен выполняться непрерывно, отрыв сварочного пламени от ванны расплавленного металла не допускается. Свариваемые детали толщиной более 10 мм перед сваркой рекомендуется подогревать до температуры 300-350°С в электрических, газовых печах или газовыми горелками. Литые детали из алюминиевых сплавов сваривают, подогревая до температуры 250°С, отливки из силумина -  до 350-400°С.

При заварке трещин концы их засверливают, разделывают и заваривают от середины к краям. Длинные трещины заваривают обратноступенчатым способом.

Сварка никеля.

Никель является тяжелым цветным металлом (его плотность - 8,9 г/см3), обладающим хорошими антикоррозионными свойствами.

Он используется в химической, пищевой и других отраслях промышленности. Технический никель в зависимости от его марки содержит 99,8-97,6% чистого никеля. Наиболее вредными примесями при сварке никеля являются сера и свинец.

При сварке никеля возникают трудности, связанные с образованием окиси никеля, которая имеет температуру плавления выше, чем сам металл, а также с изменениями растворимости газов при остывании.

Газовая сварка никеля применяется для деталей толщиной до 4 мм и небольших габаритов. Никель газовой сваркой сваривается удовлетворительно. Детали толщиной до 1,5 мм сваривают без присадка с отбортовкой кромок, толщиной до 4 мм - без разделки кромок.

Перед сваркой детали скрепляют прихватками через 100-200 мм. Сварку длинных швов ведут обратно-ступенчатым способом. Сварочное пламя применяют нормальное или с небольшим избытком ацетилена, ацетилен перед сваркой должен быть осушен.   Мощность сварочного пламени выбирают из расчета расхода ацетилена 140-200 дм3/ч на 1 мм толщины свариваемого металла.

Присадочный металл выбирают близким по химическому составу к основному металлу. Желательно применение никелевой проволоки легированной кремнием, марганцем и титаном.

Сварка ведется восстановительной зоной, расстояние от конца ядра пламени до поверхности свариваемого металла – 3-4 мм. При сварке никеля рекомендуется применять первый способ сварки, диаметр присадочной проволоки выбирается равным половине толщины свариваемого металла.

Газовую сварку никеля можно вести без применения флюса, однако лучшие результаты достигаются с использованием флюсов. Флюс должен обладать температурой плавления более низкой, чем основной металл и улучшать жидкотекучесть жидкой ванны.