19. Ручная дуговая и газовая наплавка

Газовая наплавка металлов и сплавов.

Использование наплавки. Наплавкой называется процесс нанесения расплавленного металла на основу, поверхность которой нагрета до температуры плавления, и получения прочного соединения благодаря взаимному их проникновению (диффундированию).

Процесс наплавки аналогичен пайке, при которой соединение осуществляется на границе жидкого и твердого металла. Как и пайка, наплавка требует хорошего смачивания поверхности основы, что достигается подбором присадочного металла соответствующего состава, применением специальных флюсов и плательной подготовкой поверхности.

Наплавка применяется для восстановления размеров изношенных деталей и придания особых свойств (износо- и коррозионной стойкости и т. д.) поверхностям наплавляемых деталей.

Газопламенная наплавка применяется в промышленности наряду с дуговыми методами наплавки. Газовый нагрев обеспечивает возможность гибко регулировать степень нагрева присадочного и основного металла. Благодаря этому удается предотвратить расплавление поверхности основного металла и перемешивание его с наплавочным.

Недостатками газопламенной наплавки является более низкая производительность по сравнению с электродуговой. Поэтому ее применяют преимущественно для мелких или небольших деталей, в том числе сложной конфигурации. Основная область использования — наплавка латуни, а также твердых сплавов и черных металлов на сталь и чугун. Медь и бронзы наплавляют более производительными электродуговыми методами.

Наплавка латуни позволяет использовать наряду с ацетиленом газы-заменители (пропан-бутан, природный газ и др.). Последние применяются при наплавке кремнистых латуней с дополнительным флюсованием поверхности основного металла.

Состав пламени в отличие от сварки должен быть нормальным во избежание образования трещин в стали. Мощность его (номер наконечника), как и диаметр присадочного прутка, определяется в зависимости от высоты наплавленного слоя:

Толщина наплавляемого слоя, мм        3-4      5-6        6-7
  Диаметр прутка, мм	              4-6     8-10    10-12

Номер наконечника	               4	    5	        6

Для наплавки на черные металлы используют все латуни, кроме высококремнистых (ЛК62-05, ЛК80-3 и т.д.), которые не обеспечивают прочное соединение наплавленного металла с основой из-за образования хрупкой прослойки на границе сплавления.

Наплавка латуни на сталь и чугун производится с флюсом. Наилучших результатов достигают при использовании газообразного флюса БМ-1, который вводится автоматически непосредственно в пламя. Наплавка с газообразным флюсом называется газофлюсовой.

Для, дополнительного флюсования металла основы при наплавке кремнистых латуней применяется флюс-паста №3. Флюсы, кроме газообразного, вводят в наплавочную ванну вручную.

Наплавку ведут левым способом в нижнем положении шва непрерывно или отдельными участками, обратноступенчатыми валиками с перекрытием (переплавлением) предыдущего участка в месте стыка на длину 15-20 мм.

При наплавке прямолинейных швов допускается наклон наплавляемой поверхности под углом 8-15° для увеличения высоты наплавляемого слоя. При наплавке кольцевых швов угол наклона поверхности не должен превышать 40°.

Поверхность детали, подвергаемой наплавке, должна быть зачищена. Наплавлять латунь непосредственно на литейную или прокатную корку запрещается. Наплавка может быть одно- или многослойной.

Наплавка с использованием порошко- или газообразного флюса имеет свои особенности.

При наплавке с применением порошкообразного флюса деталь нагревают до температуры 900-950°С. Крупногабаритные детали подвергают предварительному общему или сопутствующему нагреву дополнительной горелкой до температуры 500°С. Затем вручную наносят флюс и наплавляют первый слой в виде полуды толщиной 0,3-0,5 мм. Последующий слой наносят в виде полуды до получения нужной высоты валика. Расплавление наплавочного прутка производят пламенем горелки, наклоненной под углом 45°. После наплавки валик проковывают при 750-800°С.

Порошкообразные флюсы используют преимущественно при наплавке латуни на сталь. Ввиду высокой температуры предварительного подогрева (900-950°С) наплавка на чугун затруднительна из-за опасности отбела и применяется лишь в исключительных случаях.

Наплавка с газообразным флюсом ведется в такой последовательности: сначала подогревают деталь пламенем с флюсом до температуры смачивания (около 700°С), затем наплавляют первый слой, погружая конец прутка в жидкую ванну. Второй и последующие слои наплавляют аналогичным образом. Газофлюсовую наплавку можно производить как на сталь, так и на чугун.

Наплавка твердыми сплавами применяется для увеличения срока службы деталей, рабочие поверхности которых подвергаются изнашиванию. Наиболее экономичным является использование в качестве основы (подслоя) низкоуглеродистых сталей с наплавкой на рабочие поверхности износостойких сплавов. Возможна наплавка на углеродистые, хромоникелевые и ванадиевые стали без применения специальных технологических мер.

При наплавке же на высокоуглеродистые, марганцовистые, хромомолибденовые стали, а также на серые чугуны требуются предварительный подогрев и медленное охлаждение детали после наплавки во избежание образования трещин.

С помощью ацетиленокислородного пламени можно производить наплавку литыми твердыми сплавами, трубчатыми наплавочными стержнями (прутками) ТЗ, а также припайку металлокерамических пластин к стальным державкам.

При газопламенной наплавке литыми твердыми сплавами для защиты наплавленного слоя используют флюсы. Для наплавки стеллита обычно применяют буру (прокаленную) или смесь буры (20%), борной кислоты (68%) и плавикового шпата (12%). Наплавка сормайта   ведется   с   использованием   флюса,   содержащего   буру (50%), двууглекислый натрий (47%) и кремнезем (3%).

В качестве горючего газа, как правило, используется ацетилен. Мощность пламени с небольшим избытком ацетилена устанавливается из расчета 100-120 л/ч на 1 мм толщины металла. Слегка науглероживающее пламя способствует лучшему сплавлению тонкого слоя расплавленного металла основы с наплавленным металлом. Максимальная глубина проплавления 0,3-0,5 мм во избежание перемешивания основного металла с наплавленным.

Толщину наплавленного слоя регулируют углом наклона детали. При угле наклона 5-7° образуется тонкий слой наплавки; с увеличением угла наклона детали до 8-15° и наплавке снизу вверх толщина наплавленного слоя возрастает.

Горелка (ось мундштука) должна располагаться под углом 60-80°, а присадочный металл - под углом 30-35° к поверхности наплавки. Наплавку выполняют в нижнем положении как левым, так и правым способом, непрерывным или обратноступенчатым валиком (во избежание коробления). Конец прутка твердого сплава должен находиться в зоне пламени. Удаление пленки оксидов с поверхности расплава и основного металла производится прутком. Не допускается касание ядром пламени расплавленного металла во избежание появления пористости в наплавленном металле. Торец мундштука горелки нужно выдерживать на расстоянии (50 ± 10) мм от наплавляемого валика.

Наплавку ведут с предварительным подогревом детали. Закаленные детали отжигают при температуре 750-900°С для устранения внутренних напряжений. Крупногабаритные и массивные детали из сплавов, склонных к образованию трещин, подогревают до температуры 500-700°С газовыми горелками. Иногда используют сопутствующий подогрев. Мелкие и среднегабаритные детали подогревают до 300-500°С для предотвращения деформации и образования микротрещин.

Наплавку производят в один или несколько слоев, покрывая поверхность детали флюсом и вводя его в ванну в процессе наплавки на кончике прутка. Толщина наплавленного слоя обычно не превышает 2-3 мм, если деталь подвергается ударным нагрузкам, и 4-8 мм  -  при работе валика на истирание.