9. Материалы для ручной дуговой сварки и резки

Ручная дуговая сварка покрытыми металлическими электродами является основным технологическим процессом при производстве сварочных работ, особенно в строительстве. Используемые при сварке покрытые электроды должны быть удобны в применении и, главное, - обеспечивать - при соблюдении технологии сварки гарантированную надежность и безопасность получаемых сварных соединений. Это может быть достигнуто только при высоком уровне разработки самих электродов и наличии современного электродного производства с хорошо подготовленным и добросовестным персоналом, позволяющего стабильно получать качественную продукцию. Такое производство предполагает применение прогрессивного оборудования, совершенного технологического процесса изготовления, эффективной системы качества, а также участие высококвалифицированного состава исполнителей.

На рис. 4.1 представлена одна из схем дуговой сварки: ручная дуговая сварка плавящимся металлическим электродом. В процессе сварки происходит расплавление основного металла по кромкам соединяемых элементов и расплавление металлического электрода в виде отдельных капель.

Рис. 1. Принципиальная схема ручной дуговой сварки плавящимся электродом:

а - схема; б - сварное соединение 1-  свариваемые детали  (основной  металл);  2  -  плавящийся  металлический  электрод; 3 - электрическая дуга; 4 - сварочная ванна; 5 - электрододержатель; 6 – источник питания сварочной дуги; 7- сварной шов

Проволока стальная сварочная

Для дуговой сварки применяют специальные сварочные проволоки.

ГОСТ 2246-70 предусматривает 77 марок стальной сварочной проволоки сплошного сечения разного химического состава: 6 марок из низкоуглеродистой стали (Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10Г2); 30 марок из легированной стали (Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-18ХГС и др.); 41 марку из высоколегированной стали (Св-12Х11НМФ, СВ-10Х17Т, СВ-06Х18Н9Т и др.).

В стандарте указаны технические условия на маркировку, упаковку, транспортировку и хранение проволоки.

Марка проволоки расшифровывается следующим образом:

Св - сварочная; цифра после Св - содержание углерода в сотых долях процента (например, 08 означает 0,08 % углерода);

А - пониженное, АА - еще более пониженное содержание серы и фосфора; последующие буквы - условные обозначения легирующих элементов; цифры после буквенных обозначений - среднее содержание легирующих элементов в процентах (при содержании легирующего элемента менее 1 % цифра не ставится).

Стальную сварочную проволоку, предназначенную для всех видов сварки плавлением и изготовления электродов, выпускают по ГОСТ 2246-70 следующих диаметров: 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2.0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 и 12,0 мм.

Проволока диаметром до 2,0 мм применяется для механизированной сварки в защитных газах; от 1,6 до 6,0 мм - для ручной сварки покрытыми электродами; от 2,0 до 5,0 мм - для автоматической сварки под флюсом; проволока больших диаметров -для наплавочных работ.

По виду поверхности низкоуглеродистая и легированная проволока подразделяется на неомедненную и омедненную. Последнюю поставляют по особому требованию заказчика. Кроме того, по особому требованию заказчика изготовляют проволоку из стали, выплавленной электрошлаковым, вакуумно-дуговым или вакуумно-индукционным методами.

Поверхность проволоки должна быть чистой (без окалины, ржавчины, масла и грязи).

Каждая партия проволоки сопровождается сертификатом, содержащим основные технические данные. Каждый моток или бухта проволоки снабжается металлической биркой, на которой указывается наименование завода-изготовителя, условное обозначение проволоки, номер партии, клеймо технического контроля.

Сварочные электроды

Электроды для ручной дуговой сварки представляют собой стержни длиной до 450 мм из сварочной проволоки, на которую нанесен слой покрытия - смесь веществ  для усиления ионизации, защиты от вредного воздействия воздуха и металлургической обработки сварочной ванны.

В электродное покрытие входят следующие компоненты:

- газообразующие - неорганические (мрамор СаСОз, магнезит МдСОз и др.) и органические (крахмал, древесная мука и т.п.) вещества;

- шлакообразующие - составляющие основу покрытия - обычно это руды (марганцевая, титановая, ильменитовый и рутиловый концентраты), минералы (полевой шпат, кремнезем, гранит, мел, плавиковый шпат и др.);

- легирующие элементы и элементы - раскислители - кремний, марганец, титан и другие, а также сплавы этих элементов с железом;

- связующие компоненты - водные растворы силикатов натрия и калия, называемые жидким стеклом;

- стабилизирующие – это мел, поташ (КаСО3), полевой шпат, слюда, древесный уголь и т. д.

В покрытии электродов могут содержаться другие материалы. Например, с целью улучшения сварочно-технологических свойств электродов и увеличения производительности процесса сварки в покрытия некоторых марок электродов вводят железный порошок в количестве до 60% от массы шихты. Могут также содержаться пластификаторы - материалы, повышающие пластичность и прессовочные свойства обмазочной массы.

Металлические электроды для дуговой сварки сталей и наплавки изготовляют в соответствии с ГОСТ 9466-75.

По назначению стальные покрытые электроды для ручной дуговой сварки и наплавки подразделяются на следующие группы (ГОСТ 9467-75):

У - для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 590 МПа; ГОСТ предусматривает девять типов электродов (Э38, Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50, Э50А, Э55, Э60);

Л - для сварки легированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 590 МПа, пять типов (Э70, Э85, Э100, Э125, Э150);

Т - для сварки легированных теплоустойчивых сталей, девять типов;

В - для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - 49 типов (ГОСТ 10052-75);

Н - для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами - 44 типа (ГОСТ 10051-75).

Цифры в обозначениях типов электродов для сварки конструкционных сталей означают гарантируемое значение временного сопротивления разрыву металла шва.

По виду покрытия различают электроды с покрытием: кислым - А;

основным - Б; целлюлозным - Ц; рутиловым - Р; смешанного вида -указывается двойное обозначение; прочими видами покрытий - П.

Если в покрытии содержание железного порошка составляет более 20 %, то к обозначению вида покрытия добавляют букву Ж.

По толщине покрытия в зависимости от отношения диаметра электрода с покрытием D к диаметру стального стрежня d различают электроды:

М - с тонким покрытием (D/d ≤ 1,20);

С - со средним покрытием (1,20 < D/d/ ≤ 1,45);

Д - с толстым покрытием (1,45 < D/d ≤1,80);

Г - с особо толстым покрытием (D/d > 1,80).

По допустимым положениям при сварке и наплавке электроды делят на следующие группы;

1- включает все положения;

2- все положения, кроме вертикального «сверху вниз»;

3- нижнее, горизонтальное на вертикальной плоскости и вертикальное «снизу вверх»;

4 - нижнее положение и нижнее "в лодочку".

По роду и полярности тока, а также по номинальному напряжению холостого хода используемого источника питания сварочной дуги переменного тока электроды подразделяют на группы от 0 до 9 (ГОСТ 9466-75).

Общие требования к электродам, правила приемки, методы испытаний швов и сварных соединений, условия маркировки и упаковки, документация на электроды регламентированы ГОСТ 9466-75.

Условное обозначение покрытых электродов. Обозначение электродов на этикетках электродной тары состоит из обозначения типа электрода, его марки, диаметра стержня, типа покрытия и номера ГОСТа. Например, условное обозначение электрода

по ГОСТу 9467-75 расшифровывается следующим образом: Э42А - тип электрода (Э - электрод для дуговой сварки; 42 - минимальная гарантируемая прочность металла шва в кгс/мм2 (450 МПа);

А - гарантируется получение повышенных пластических свойств металла шва; УОНИ-13/45 - марка электрода; 3,0 - диаметр; У - электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей; Д - с толстым покрытием; Е - электрод; 43 2 (5) - группа индексов, указывающих характеристики наплавленного металла и металла шва (43 - временное сопротивление разрыву не менее 430 МПа; 2 - относительное удлинение не менее 22 %; 5 - ударная вязкость не менее 34,5 Дж/см2 при температуре минус 40°С); Б - основное покрытие; 2 - для сварки во всех пространственных положениях кроме сверху вниз; 0-на постоянном токе обратной полярности.

Электроды в технических документах обозначаются более кратко: УОНИ-13/45-3,0 (ГОСТ 9466-75).

Хранение и подготовка к сварке

Содержащаяся в некоторых компонентах электродного покрытия влага является основным источником попадающего в зону сварки водорода и, как следствие, образующихся в сварных соединениях пор и холодных трещин, а также неустойчивого горения дуги, повышенного разбрызгивания  расплавленного металла, неудовлетворительного формирования шва. Для максимально возможного удаления связанной с компонентами влаги электроды в процессе изготовления подвергаются последовательно операциям сушки и прокалки на режимах, зависящих от состава покрытия (температура прокалки для электродов с рутиловым и ильменитовым покрытиями составляет 150-180°С). Оставшаяся после термообработки влага не препятствует нормальному протеканию сварки и получению качественных соединений.

С целью предотвращения увлажнения покрытия термообработанные электроды упаковывают в герметичную оболочку из водонепроницаемой бумаги, полиэтиленовой пленки, в герметизирующие пластмассовые пеналы. С этой же целью, согласно ГОСТ 9466-75, электроды хранят только в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже плюс 15°С в условиях, предохраняющих их также от загрязнения и механических повреждений. При соблюдении норм хранения и транспортировки используют также картонную тару и упаковочные материалы.

Таблица 1. Характеристика распространенных марок электродов, применяемых в строительстве

| Марки электродов | Тип по ГОСТ 9467-75 | Рациональная область применения | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| МР-3 МР-4* ОЗС-4 Ротекс-ОЗС 12 АНО-4 | Э46 | Сварка ответственных конструкций из низкоуглеродистых сталей с временным сопротивлением разрыву до 450 МПа переменным и постоянным током | Рутиловое |
| МР-ЗР**) ОЗС-4И МР-ЗУ БРХ-2*) | Э46 | Тоже | Ильменитовое |
| БРХ- 1/42*1 | Э42 | Сварка конструкций из низкоуглеродистых сталей с временным сопротивлением разрыву до 410 МПа переменным и постоянным током | Ильменитовое |
| УОНИ- 13/45 | Э42А | Сварка особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 410 МПа, работающих в т. ч. при переменных нагрузках и отрицательных температурах, постоянным током | Основное |
| УОНИ-13/55 | Э50А | То же, с временным сопротивлением разрыву до 490 МПа | Основное |
| УОНИ-13/55С | Э50А | То же, с временным сопротивлением разрыву до 490 МПа, переменным и постоянным током | Основное |
| УОНИ-13/55У | Э55 | Сварка стержней арматуры сборных железобетонных конструкций из стали классов А-Н и А-Ш переменным и постоянным током | Основное |

Таблица 2. Примерные режимы прокалки электродов перед сваркой.

| Тип электродов | Режимы прокалки |  | Срок годности при хранении в кладовых, сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура, °С | Время, ч |  |
| С рутиловым и ильменитовым покрытием типов Э 42 и Э 46. | 150-180 | 1,0-1,5 | 30 |
| С основным покрытием типов Э 42А, Э 46А, Э 50А и Э55 | 300-350 | 1,5-2,0 | 10 |
| То же, для сварки конструкций в соответствии со специальными требованиями проектно-технологической документации | 400-420 | 2,0 | 3 |

Прокалку электродов осуществляют в камерных электрических или газовых печах, оборудованных контрольно-измерительной аппаратурой. Прокаленные электроды в отдельных ячейках по партиям, маркам и диаметрам хранят в специальных отапливаемых кладовых-хранилищах (при температуре воздуха не ниже +15° С и относительной влажности не более 50%) или в сушильных шкафах-печах при температуре 45-100 °С. Сроки годности электродов после прокалки при их хранении в кладовых указаны в табл. 2. При хранении в сушильных печах (или шкафах) срок годности прокаленных электродов не ограничивается. По истечении срока годности электроды, хранящиеся в кладовой, подлежат повторной прокалке по приведенным в таблице 4.2 режимам.

Прокаливать электроды более двух раз не рекомендуется, поскольку при многократной, особенно высокотемпературной, обработке содержащиеся в покрытии ферросплавы чрезмерно окисляются, что заметно снижает их раскисляющую и легирующую активности. Также наблюдается снижение прочности самого покрытия.

На рабочие места сварщиков прокаленные электроды в количестве не более односменной потребности поступают из прокалочных или сушильных печей, или из кладовых-хранилищ. При этом транспортировка электродов осуществляется в закрытой таре: в специальных металлических или полиэтиленовых пеналах, контейнерах, упаковке из водонепроницаемой бумаги или в оболочке из полиэтиленовой пленки. Хранят электроды в сухом, укрытом от осадков месте.

Необходимо отметить, что только при соблюдении режимов термообработки электродов при изготовлении, а также при выполнении рассмотренных- выше условий хранения, транспортирования и подготовки их к сварке можно гарантировать получение качественных сварных соединений с требуемыми эксплуатационными характеристиками. Некачественно изготовленные электроды в большинстве случаев невозможно довести до кондиции повторными термообработками.

Подготовка конструкций к сварке. Сборка.

Поступающие  на  площадку  строительные  конструкции  должны  быть подготовлены  к  сварке.  Подготовка  заключается  в  проведении  следующих операций:

- конструкции должны быть осмотрены для выявления возможных дефектов (расслоений, трещин в металле, некачественных заводских швов, отклонений в размерах и т. п.). В случае обнаружения недопустимых дефектов металла или элементов конструкций они не допускаются к дальнейшей работе; перед сборкой соединений под ручную дуговую сварку должна быть проверена правильность подготовки кромок в соответствии со стандартом и произведена очистка мест расположения сварных швов и прилегающих к ним поверхностей металла шириной не менее 20 мм от ржавчины, краски, грязи, влаги, жира и т. п. Кроме того, при необходимости вблизи кромок к поверхности металла привариваются элементы сборочных приспособлений. Соединения собирают при помощи простейших сборочных инструментов: молотков, ломиков, струбцин, стяжных уголков, ключей, домкратов и других сборочных приспособлений. Собранные конструкции закрепляют прихватками или стяжными болтами и клиньями;

- при сборке необходимо соблюдать размеры зазоров в соединениях, соосность элементов и отсутствие смещения кромок более величин, установленных стандартом,: 0,5 мм - для деталей толщиной (s) до 4 мм; 1 мм - для деталей толщиной 4-10 мм; 0,1s, но не более 3 мм, - для деталей толщиной 10-100 мм; 0,01s +2 мм, но не более 4 мм, - для деталей толщиной более 100 мм;

- после окончания сборки производится проверка ее качества, а также соответствия размеров соединения или конструкции проекту, после чего выполняется сварка.

Неплавящиеся электроды

Угольные электроды. Для сварки используют угольные или графитовые электроды, рабочий конец которых на длине 0-20мм затачивают на конус с притуплением 1,5-2мм.

Сварку угольным электродом выполняют только постоянным током прямой полярности. Сварка током обратной полярности вызывает сильный разогрев электрода на большой длине, быстрое его испарение и притупление острого конца. Переменный ток не используют из-за неустойчивого горения дуги. Для сварки применяют угольные и графитовые электроды различных диаметров, которые закрепляют в специальных электрододержателях, защищающих руки сварщика от ожогов.

Сварку угольным электродом применяют довольно редко, преимущественно без присадочного материала для соединений с отбортовкой, за счет расплавления металла которых образуется сварной шов.

Сварку угольным электродом обычно выполняют только в нижнем положении. Для стабилизации дуги применяют пасты или порошки, содержащие легкоионизируемые компоненты, наносимые на свариваемые кромки.

Сварку угольной дугой обычно выполняют без защиты зоны сварки от атмосферного воздуха. Однако в некоторых случаях можно применять углекислый газ или флюс.

Вольфрамовые электроды. В качестве неплавящегося электрода используют прутки диаметром 0,5—10 мм из чистого (ЭВЧ), торированного (ЭВТ), итерированного (ЭВИ), лантаниро-ванного (ЭВЛ) вольфрама.

Нагретый вольфрам интенсивно соединяется с кислородом. Поэтому вольфрамовый электрод нельзя применять для сварки на воздухе; он применим только в защитных газах, не содержащих кислорода.

Электроды из чистого вольфрама применяются для сварки на переменном токе алюминия и его сплавов. Конец электрода в этом случае оплавляется с образованием полусферы на торце.

Торированные вольфрамовые электроды, обладая технологическими преимуществами, имеют существенный недостаток. Итерированные вольфрамовые электроды обеспечивают максимальную токовую нагрузку по сравнению с другими типами вольфрамовых электродов. Их используют для сварки как на переменном, так и на постоянном токе.

Диаметр притупления вольфрамового электрода (катода) и угол заточки влияют на проплавляющую способность дуги. При уменьшении диаметра притупления повышаются концентрация теплового потока, давление дуги и плотность тока, что увеличивает проплавление. Вольфрамовые электроды обычно затачивают под углом 20—90°. При меньших углах снижается ресурс работы электрода, а при углах свыше 90° возможно неустойчивое горение дуги из-за блуждания катодного пятна по торцевой поверхности электрода.

Расход вольфрамовых электродов зависит от способа сварки, рода тока, диаметра электрода, номинальных значений тока, свойств свариваемых материалов.