15. Ручная дуговая и газовая сварка углеродистых сталей

Уровень I

1. Сварку низкоуглеродистых сталей ведут нормальным пламенем и без флюса:

а) да

б) нет

2. Можно ли при сварке низкоуглеродистых сталей для уплотнения и повышения пластичности наплавленного металла применять проковку и термообработку шва:

а) можно

б) нельзя

3. Для предупреждения перегрева наплавленного металла и появления деформаций легированные стали сваривают:

а) горелками средней мощности

б) горелками малой мощности

г) горелками большой мощности

4. Для изготовления паровых котлов и труб высокого давления применяют стали:

а) молибденовые

б) хромокремнемарганцовистые

в) хромомолибденовые

г) хромистые

Уровень II

5. При сварке низкоуглеродистой стали применяют горючие газы:

а) ацетилен

б) пропан

в) бутан

г) метан

д) пропан-бутан

6. Разрешается ли сварку конструкционных низколегированных сталей осуществлять без применения флюса:

а) разрешается во всех случаях

б) разрешается

в) запрещается

7. Допускается ли наклонять изделие  на 10-15° при левом способе сварки низкоуглеродистых сталей, чтобы расплавленный металл не стекал:

а) допускается

б) не допускается

8. Верно ли выражение:

Легированные стали закаливают на воздухе, поэтому при их сварке применяют предварительный подогрев и последующую термообработку:

а) верно

б) не верно

Уровень III

9. Расход ацетилена на 1 мм толщины свариваемого металла при сварке низкоуглеродистых сталей выбирается из расчета:

а) 76-90 дм³/ч

б) 90-94 дм³/ч

в) 94-98 дм³/ч

г) 98-102 дм³/ч

10. В качестве присадочной проволоки при сварке конструкционных низколегированных сталей применяют сварочную проволоку марок:

а) Св-08

б) Св-08А

в) Св-08ХМ

г) Св-10Г2

11. Свариваемость среднеуглеродистых сталей ухудшается:

а) с уменьшением содержания углерода

б) с увеличением содержания углерода

в) с нормальным содержанием углерода

г) без содержания углерода

12. Высокоуглеродистые стали, содержащие углерода от 0,6 до 2,0%, относятся:

а) хорошо свариваемым сталям

б) плохо свариваемым сталям

Уровень IV

13. Отпуск – это:

а) нагрев до температуры 600-800°С и последующее охлаждение в холодной воде

б) нагрев до температуры 400-600°С и последующее охлаждение в горячей воде

в) нагрев до температуры 800-1000°С и последующее охлаждение в холодной воде

14. Свариваемые изделия из молибденовой стали нагревают горелкой до температуры:

а) 900-930°С

б) 930-960°С

в) 960-990°С

г) 990-1020°С

15. Детали после сварки хромокремнемарганцовистых сталей подвергаются:

а) закалке

б) выдержке

в) отпуску

г) охлаждению

16. Сварку нержавеющих хромоникелевых сталей ведут:

а) с минимальной скоростью

б) с максимальной скоростью

в) с максимально допустимой скоростью

г) с минимально допустимой скоростью

Уровень V

17. Газовую сварку для аустенитных сталей используют толщиной до:

а) 2 мм

б) 3 мм

в) 4 мм

г) 5 мм

д) 6 мм

18. Расположите попорядку мероприятия:

Перед сваркой хромокремнемарганцовистых сталей:

а) детали скрепляют прихватами

б) сварку ведут без перерывов

в) подвергают отпуску

г) сварку проводят от середины шва к краям и обратно-ступенчатым способом

д) проводят медленное охлаждение свариваемой детали

е) подвергают закалке

Ответ: 1-а, 2-б, 3-г, 4-д, 5-е, 6-в

19. Сварка аустенитных сталей выполняется при соблюдении следующих условий:

а) толщина стали до 2 мм

б) сварка выполняется нормальным пламенем

в) расход ацетилена 75 дм³/ч на 1 мм толщины свариваемого металла

г) сварку ведут с минимальной скоростью

д) конец присадочной проволоки должен находится в сварной ванне

20. Найдите ошибки:

Для сварки среднеуглеродистых сталей с содержанием углерода 0,5-0,6 целесообразно применять флюсы следующих составов:

а) 100% прокаленной буры

б) 50% углекислого калия и 50% двууглекислого натрия

в) 40% борной кислоты и 60% углекислого натрия

г) 30% углекислого калия и 70% двууглекислого натрия

д) 70% борной кислоты и 30% углекислого натрия