18. Ручная дуговая и газовая сварка цветных металлов и их сплавов

Уровень I

1. Газовую сварку алюминия следует выполнять только в верхнем положении:

а) да

б) нет

2. Можно ли сварку меди выполнять как левым, так и правым способом:

а) можно

б) нельзя

3. При сварке какого металла необходимо пользоваться респиратором:

а) бронзы

б) латуни

в) меди

г) свинца

д) алюминия

е) никеля

4. Допускается ли избыток кислорода и горючего газа при газовой сварке алюминия:

а) допускается

б) не допускается

Уровень II

5. Левым способом ведут сварку:

а) свинца

б) алюминия

в) никеля

г) латуни

6. Верно ли утверждение?

При сварке меди  детали не скрепляют прихватами.

а)  верно

б) не верно

7. При нагревании алюминий:

а) меняет цвет

б) не меняет цвет

8. Основным видом при газовой сварке деталей из алюминия являются соединения:

а) тавровые

б) угловые

в) нахлесточные

г) стыковые

Уровень III

9. При сварки меди флюсы используют для:

а) предохранения меди от окисления

б) раскисления меди

в) удаления в шлак образующихся оксидов

г) все выше перечисленное

10. Сварку латуни проводят:

а) левым способом

б) правым способом

в) левым и правым способами

11. Диаметр сварочной проволоки не должен превышать:

а) 5 мм

б) 6 мм

в) 7 мм

г) 8 мм

д) 9 мм

12. Газы-заменители при газовой сварке свинца:

а) пропан-бутан

б) водород

в) природный газ

г) городской газ

д) пары бензина

е) пары керосина

ж) все выше перечисленное

Уровень IV

13. При сварке никеля мощность сварочного пламени на 1 мм толщины свариваемого металла составляет:

а) 100-160 дм³/ч

б) 120-180 дм³/ч

в) 140-200 дм³/ч

14. При сварке литых бронз применяют предварительный подогрев до температуры:

а) 400°С

б) 450°С

в) 500°С

г) 550°С

15. Основная трудность при сварке алюминия:

а) алюминий при нагревании не меняет цвет

б) образование на его поверхности оксидной пленки

в) низкая температура плавления

г) высокая теплопроводность

16. Газовая сварка никеля применяется для деталей толщиной:

а) до 2 мм

б) до 3 мм

в) до 4 мм

г) до 5 мм

Уровень V

17. Наконечник горелки при сварке бронзы наклоняют к поверхности свариваемого металла под углом:

а) 25º

б) 35º

в) 45º

г) 55º

18. При газовой сварке алюминия длинные трещины заваривают способом:

а) одноступенчатым

б) обратноступенчатым

в) трехступенчатым

г) двухступенчатым

19.  Латунь проковывают при температуре выше 650°С, чтобы:

а) уплотнился металл шва

б) повысились механические свойства

в) увеличилась пористость в металле

г) не образовывались трещины

20. Расположите попорядку мероприятия:

После сварки алюминия сварные швы:

а) промывают горячей водой

б) очищают металлической щеткой

в) промывают 2% раствором азотной кислоты

г) просушивают							Ответ: 1-б, 2-в, 3-а, 4-г