19. Ручная дуговая и газовая наплавка

Уровень I

1. Наплавка с газообразным флюсом называется газофлюсовой.

а) да

б) нет

2. Можно ли наплавку латуни на сталь и чугун производить с флюсом.

а) можно

б) нельзя

3. Разрешается ли газофлюсовую наплавку производить на чугун.

а) разрешается

б) не разрешается

4. Использовать все латуни для наплавки на черные металлы:

а) можно

б) нельзя

в) нельзя

Уровень II

5. Верно ли выражение:

Наплавка твёрдыми сплавами применяется для увеличения срока службы деталей.

а) верно

б) не верно

6. Наплавка требует:

а) хорошего смачивания поверхности основы

б) применения флюсов

в) гибкого регулирования степени нагрева присадочного и основного материала

г) плательной подготовки поверхности

7. Порошкообразные флюсы используют при наплавке на сталь:

а) алюминия

б) латуни

в) никеля

г) меди

8. При наплавке кольцевых швов угол наклона поверхности не должен превышать:

а) 20º

б) 30º

в) 40º

г) 50º

Уровень III

9. С применением порошкообразного флюса  при наплавке латуни деталь нагревают до температуры:

а) 800-850ºС

б) 850-900ºС

в) 900-950ºС

г) 950-1000ºС

10. При наплавке твердыми сплавами мощность пламени с небольшим избытком ацетилена на 1 мм толщины металла устанавливается из расчета:

а) 80-100 л/ч

б) 100-120 л/ч

в) 120-140 л/ч

г) 140-160 л/ч

11.  Во избежании перемещения основного металла с наплавленным, максимальная глубина проплавления составляет:

а) 0,1-0,3 мм

б) 0,3-0,5 мм

в) 0,5-0,7 мм

г) 0,7-0,9 мм

12. Область использования газоплазменной наплавки:

а) латунь

б) твердые сплавы на сталь

в) твердые сплавы на чугун

г) черные металлы на сталь

д) черные металлы на чугун

е) все выше перечисленное

Уровень IV

13. Наплавка – это:

а) процесс нанесения расплавленного металла на основу, поверхность которой нагрета до температуры плавления

б) процесс нанесения расплавленного металла на основу и получения прочного соединения

в) процесс нанесения расплавленного металла на основу, поверхность которой нагрета до температуры плавления, и получения прочного соединения

г) процесс нанесения расплавленного металла на основу и получения прочного соединения благодаря диффундированию

14. При наплавке прямолинейных швов наклон наплавляемой поверхности составляет:

а) 8-15º

б) 9-16º

в) 10-17º

г) 11-18º

15. Толщину наплавленного слоя регулируют углом наклона:

а) флюса

б) детали

в) валика

г) пластины

16. Крупногабаритные детали подвергают предварительному общему или сопутствующему нагреву дополнительной горелкой до температуры:

а) 300ºС

б) 400ºС

в) 500ºС

г) 600ºС

д) 700ºС

Уровень V

17. Наплавка на чугун затруднительна по причине:

а) опасности отбела

б) плательной подготовки поверхности

в) высокой температуры предварительного подогрева (900-950ºС)

г) нанесения флюса вручную

18. На наплавки стеллита применяют:

а) 20% смеси буры

б) 12% плавикового шпата

в) 47% двууглекислого натрия

г) 68% борной кислоты

д) 3% кремнезема

19. Расположите по порядку мероприятия:

При наплавке латуни с газообразным флюсом необходимо:

а) наплавить первый слой

б) подогреть деталь пламенем с флюсом до 700°С

в) наплавить второй слой

г) наплавить третий слой

Ответ: 1-б, 2-а, 3-в, 4-г

20. Найдите ошибки:

Для наплавки на черные металлы используют:

а) все латуни, кроме высококремнистых

б) все латуни, которые обеспечивают прочное соединение

в) все латуни

г) все латуни, кроме кремнистых