| 7. Электрическая дуга и ее применение в сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I уровень (правильный ответ 0,5 балла) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Верно ли утверждение, что процесс образования электронов и ионов называется ионизацией ? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | да; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нет. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Верно ли утверждение, что длина дуги бывает короткая, нормальная и длинная? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | да; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нет. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сколько существует способов зажигания сварочной дуги? |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | один; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | два; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | три; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | четыре. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Распад молекул при высокой температуре сварочной дуги на атомы или ионы называется … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | раскисление |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окисление |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ионизация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диссоциация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II уровень (правильный ответ 0,5 балла) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Статическая вольт-амперная характеристика сварочной дуги это… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зависимость силы тока сварочной дуги от ее сопротивления; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зависимость сопротивления сварочной дуги от силы тока источника питания; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зависимость напряжения сварочной дуги от силы сварочного тока ; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зависимость напряжения сварочной дуги от ее сопротивления. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Возбуждение сварочной дуги производится… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | твердым соприкосновением электрода с поверхностью заготовки ; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | резким толчком заготовки электродом ; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | постукиванием или легким касанием электрода по заготовке; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | длительным соприкосновением электрода с поверхностью заготовки. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | При ручной дуговой сварке длина дуги обычно составляет… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 – 2 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 – 4 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 – 7 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 – 10 мм |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Длина дуги это… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расстояние между торцом электрода и поверхность расплавленного металла свариваемого изделия; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расстояние между катодной и анодной областями; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | струя расплавленного металла; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | столб паров материала электродной проволоки. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III уровень (правильный ответ 0,5 балла) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Устойчивость дуги зависит от ряда причин основными из которых являются... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | род тока, состав покрытия электродов, вид электрода, полярность и длина дуги; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | напряжение дуги, род тока , диаметр электрода, столб дуги; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина свариваемого изделия, сила сварного тока, напряжение дуги , вид электрода; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | время горения дуги, температур, , сила сварного тока, длина дуги, состав покрытия электродов. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мощность сварочной дуги определяется по формуле… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q = η I UД; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q =I2 RΔt; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q =I UД; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q = IUΔt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Установите соответствие в классификации сварочной дуги по подключению к источнику питания: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дуга косвенного действия |  |  |  |  | - дуговой разряд проходит между электродом и изделием ; |  |
|  |  | Дуга прямого действия |  |  |  |  | - два дуговых разряда происходят между электродом и изделием, а третий между электродами; |  |
|  |  | Комбинированная дуга |  |  |  |  | - дуговой разряд происходит между двумя электродами ; |  |
| 12. | Напряжение на дуге при ручной дуговой сварке составляет примерно: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22В; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 220В ; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 380В ; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000В . |  |  |  |  |  |  |
|  | IV уровень (правильный ответ 1 балл) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | По описанию определите явление «Возникает в результате действия магнитных полей, может быть вызвано присутствием ферромагнитных масс вблизи сварки, из-за чего нарушается стабильность горения дуги и затрудняется процесс сварки» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | блуждание дуги; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газовое дутье; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | магнитное дутьё; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сжатие дуги. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установите соответствие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коэффициент расплавления |  |  | - αр= GрIt |  | - зависит от состава проволоки и ее покрытия , рода и полярности тока, пространственного положения в котором выполняют сварку; |
|  |  |  | коэффициент наплавки |  |  | - ψ=Gр-Gн Gр |  | - зависит от состава проволоки и ее покрытия, режима сварки, типа сварного соединения |
|  |  |  | коэффициент потерь |  |  | - αн= GнIt |  | - зависит от состава проволоки и покрытия электрода, веса покрытия, рода и полярности тока. |
|  | V уровень (правильный ответ 1 балл) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | В предложенном перечне выберите лишнюю строку: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сварка короткой дугой; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сварка плавящимся электродом; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подводка сварочного тока в точке, максимально близкой к дуге; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | изменение угла наклона электрода к изделию; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | размещение у места сварки компенсирующих ферромагнитных масс; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | использование трансформаторов или инверторных источников питания. |  |  |  |  |  |
| 16 | Определите правильную строку: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | перенос электродного металла крупными каплями происходит при сварке на малых токах покрытыми электродами с основным покрытием; |  |  |  |
|  |  |  |  |  | перенос электродного металла крупными каплями происходит при сварке на малых токах покрытыми электродами с рутиловым и кислым покрытием; |  |  |  |
|  |  |  |  | перенос электродного металла крупными каплями происходит при сварке на малых токах покрытыми электродами с целлюлозным покрытием; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | перенос электродного металла крупными каплями происходит при больших плотностях сварочного тока. |  |  |  |  |

Ключ к тестовым заданиям

| задание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а | а | б | г | в | в | б | а | а | в | А – 3 В – 1 С – 2 | а | в | 1- А- в 2- С -а 3- В -в | б | а |