# 11. Технология ручной дуговой сварки неплавящимся

# электродом

При дуговой сварке кромки свариваемого металла и электродная (присадочная) проволока расплавляются благодаря теплу, выделяющемуся электрической дугой. Расплавленный основной и электродный металл перемешивается в сварочной ванне и по мере продвижения дуги вдоль свариваемых кромок быстро остывает и, затвердевая, образует сварной шов.

Электрическая дуговая сварка подразделяется на сварку неплавящимся (угольным или вольфрамовым) и плавящимся (металлическим) электродами (рис. 1). Сварка неплавящимся электродом может осуществляться как без присадки (например, при сварке соединений с отбортовкой), так и с присадкой металлического прутка соответствующего состава. Этим способом в настоящее время преимущественно сваривают медь, алюминий, тонколистовую нержавеющую сталь и наплавляют твердые сплавы.

Рис. 1. Схема дуговой сварки металлическим (а) и угольным (б) электродами.

Наибольшее применение в промышленности нашел способ дуговой сварки плавящимся металлическим электродом, который осуществляется как вручную, так и при помощи специальных автоматов и полуавтоматов.

В качестве плавящихся электродов при ручной дуговой сварке применяют прутки диаметром 2—10 мм из соответствующего металла со специальным покрытием.

При таком способе сварщик вручную возбуждает дугу, поддерживает постоянство ее длины, подавая электрод в зону сварки по мере его расплавления, и перемещает электрод вдоль свариваемых кромок.

При автоматической сварке возбуждение дуги в начале процесса, подача электродной проволоки в зону сварки, а также продвижение дуги вдоль свариваемых кромок осуществляются специальными сварочными автоматами.

Обязанностью сварщика при автоматической сварке является включение и выключение автомата в начале и конце процесса.

При полуавтоматической дуговой сварке электродная проволока подается в зону сварки автоматически, а продвижение дуги вдоль свариваемого соединения осуществляется вручную.

Проволока подается внутри стальной спирали, вделанной в резиновый гибкий шланг, в связи с чем этот способ называют полуавтоматической шланговой сваркой.

В зависимости от способа защиты зоны сварки от окружающей среды сварочная дуга может быть открытой или закрытой.

При открытой дуге сварочная ванна может быть не защищена от соприкосновения с воздухом (сварка непокрытым электродом или электродом с меловым покрытием) или защищена слоем шлака и струей газа (сварка по флюсу, сварка электродами с толстым шлакогазообразующим покрытием, порошковой проволокой либо в струе защитного газа — аргона, гелия углекислого газа и др.), подаваемого в зону сварки под небольшим давлением.

К сварке закрытой дугой относится автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом.