12. Сварочные материалы для газовой сварки и резки

Сварочная проволока.

Для заполнения зазора между кромками свариваемого металла и образования валика шва в сварочную ванну вводят присадочный металл в виде проволоки, прутков или полосок, нарезаемых из металла того же или близкого состава, что и свариваемый металл.

Стальная сварочная проволока разделяется на три группы: низкоуглеродистую, легированную и высоколегированную. ГОСТ 2246-70 предусматривает 77 марок стальной сварочной проволоки разного химического состава: 6 марок из низкоуглеродистой стали (Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10Г2); 30 марок из легированной стали (Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-18ХГС и др.); 41 марку из высоколегированной стали (Св-12ХПНМФ, Св-10Х17Т, Св-06Х18Я9Т и др.)

В легированной стали содержится от 2,5 до 10% легирующих элементов, в высоколегированной - более 10%.

Марка проволоки расшифровывается следующим образом: Св - сварочная; цифра после Св - содержание углерода в сотых долях процента (например, 08 означает 0,08% углерода); А - пониженное, АА - еще более пониженное содержание серы и фосфора; последующие буквы - условные обозначения легирующих элементов; цифры после буквенных обозначений - среднее содержание легирующих элементов в процентах (при содержании легирующего элемента менее 1% цифра не указывается).

Химические элементы в сталях условно обозначаются следующим образом: алюминий (А1) - Ю, азот (N) - А (только в высоко легированных сталях), бор (В) - Р, ванадий (V) - Ф, вольфрам (W) - В, кремний (Si) - С, кобальт (Со) - К, марганец (Мп) - Г, медь (Си) - Д, молибден (Мо) - М, никель (Ni) - Н, ниобий (Нb) - Б, титан (Ti) - Т, хром (Сг) - X, цирконий (Zr) - Ц.

Условное обозначение проволоки Св-06Х19Н9Т означает: проволока сварочная, содержит 0,06% углерода, 19% хрома, 9% никеля, до 1% титана,

Марка проволоки 4Св-08Х20Н9Г7Т означает; диаметр проволоки 4 мм, проволока сварочная, содержит 0,08% углерода, 20% хрома, 9% никеля, 7% марганца, 1% титана.

Для сварки изготовляют стальную холоднотянутую проволоку диаметром 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 мм. Сварочная проволока перед сваркой должна быть тщательно очищена от краски, масла, ржавчины и других загрязнений.

Сварочную проволоку предохраняют от коррозии тонкослойным медным покрытием.

Высоколегированная проволока должна поставляться в травленом и отбеленном состоянии или после термической обработки в инертной атмосфере со светлой, светло-матовой или серой поверхностью, без следов смазочного материала.

Сварочную проволоку поставляют в мотках диаметром 150-700 мм в зависимости от диаметра проволоки. С увеличением диаметра проволоки увеличивается диаметр мотка. Масса мотка достигает 80 кг.

Проволока диаметром 0,3-0,8 мм поставляется в мотках диаметром 150-220 мм, диаметром 1,0-1,4 мм  - 250-400, диаметром 1,6-2,0 мм -  250-600, диаметром 2,5-3,0 мм -   400-700, диаметром   4,0-10,0 мм   -   500-700    и    проволока   диаметром 12 мм  -	 в мотках диаметром 700-750 мм, Проволока может быть намотана на катушки или в кассеты.  Поверхность ее должна быть чистой (без окалины, ржавчины, масла и грязи).

Неомедненная проволока при обычном хранении окисляется и становится непригодной для сварки как присадочный металл и для изготовления штучных электродов. Возникает необходимость удаления ржавчины и остатков смазочных веществ, применяемых при протяжке и консервации проволоки. Загрязненную проволоку очищают травлением в 20% растворе серной кислоты или щелочи, а затем нейтрализуют в щелочи и сушат. Очистку проволоки на предприятиях производят с помощью специальных устройств.

Чугунные прутки для газовой сварки чугуна.

В  качестве присадки согласно ГОСТ 2671-70 для горячей газовой сварки применяют чугунные прутки марки  А  диаметром 4, 6, 8 и 12 мм, длиной 250-450 мм. Чугунные прутки  марки  А  имеют следующий химический состав: углерода 3,0 - 3,5%, кремния 3,0 - 3,4%, марганца 0,5 -0,8%, серы не более 0,08%,  фосфора 0,2 – 0,4%, хрома не более 0,05%, никеля 0,3%. Чугунные прутки марки А с торца маркируют белой краской.

Для сварки чугуна с местным подогревом используют чугунные прутки марки Б диаметром 4, 6, 8, 10 и 12 мм, длиной 250-450 мм. Согласно ГОСТ 2671-70 чугунные прутки марки Б содержат углерода 3,0 – 3,5%, кремния – 3,5-4,0%, марганца 0,5-08%, серы не более 0,08%, фосфора 0,3-0,5%, хрома 0,05% и никеля 0,3%.

При холодной сварке чугунов в качестве присадки для заварки тонкостенных отливок применяются чугунные прутки НЧ-2, а  для толстостенных  -  чугунные прутки УНЧ -2. на процесс газовой сварки меди оказывает большое влияние состав присадочной проволоки. Для сварки в качестве присадка применяют прутки и проволоку согласно ГОСТ 16130-72 следующих марок: М-1, МСр1, МНЖ5-1, МНЖКТ5-1-0,2-0,2. Сварочная проволока МСр1 содержит от 0,8-1,2% серебра.

Диаметр присадочной проволоки выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла. При сварке меди диаметр проволоки берут равным 0,5-0,75 s, где s – толщина металла, мм, но не более 8 мм.

Выбор присадочного металла оказывает большое влияние на процесс сварки латуни. Согласно ГОСТ 16130-72 в качестве присадка при сварке латуни применяют следующие марки присадочной проволоки: Л63, ЛО 60-1, ЛК 62-0,5, ЛКБО62-0,2-0,04-0,5 и сварочные прутки следующих марок: ЛК62-0,5, Л63, ЛОК59-1-0,3.

Для сварки латуней Л-62 и Л-68 применяется самофлюсовая присадочная проволока ЛКБО62-0,2-0,04-0,5, сварка проводится без применения флюса.

Хорошие результаты при сварке дает применение кремнистой латунной проволоки ЛК-62-05, содержащей в среднем 0,5% кремния. При сварке этой проволокой практически отсутствует угар цинка и повышаются прочность, плотность и ударная вязкость сварного соединения.

Оловянистые латуни сваривают с применением присадочной проволоки ЛО-60-1. Диаметр присадочной проволоки (d) выбирают в зависимости от толщины  свариваемого металла: d=s+1, где s – толщина свариваемого металла, мм, но не более 8 мм.

При сварке литых бронз применяют предварительный подогрев до температуры 450°С. В качестве присадка согласно ГОСТ 16130-72 используют сварочную проволоку Бр.ОЦ4-3 и Бр.ОФ6,5-0,15.

При сварке никеля присадочный материал выбирают близким по химическому составу к основному металлу. Желательно применение никелевой проволоки легированной кремнием, марганцем и титаном.

Для сварки алюминия и его сплавов согласно ГОСТ 7871-75 используют 11 марок присадочной проволоки: Св-А-97, Св-А5с, Св-АМц, Св-Мч3, Св-АМг5, Св-Амг6, Св-АМг7, Св-АК3, Св-АК5, Св-АК10, Св-АК12. При сварке алюминия используется сварочная проволока Св-АК5. Сплавы алюминий-магний сваривают сварочной проволокой Св-АК5, Св-АК10, Св-АМг3, Св-Амг5, в качестве присадка используют проволоку Св-АМц и Св-АК5.

Согласно ГОСТ 7871-75 применяют следующие диаметры сварочной проволоки: 0,8 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,5, 2,8, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10, 11, 12 мм.

Сварочная проволока должна иметь ровную, гладкую поверхность, без трещин, закатов и вмятин. Проволока поставляется в бухтах, масса бухты не должна превышать 40 кг.

При сварке литейных алюминиевых сплавов применяют присадочный металл того же состава, что и основной.

Кислород, его свойства и применение.

При газовой сварке и резке нагрев металла осуществляется высокотемпературным газовым пламенем, получаемым при сжигании горючего газа или паров жидкости в смеси с технически чистым кислородом.

Кислород является самым распространенным  элементом на земле, встречающимся в виде химических соединений с различными веществами: в земле -  до 50% по массе, в соединении с водородом в воде - около 86% по массе и в воздухе - до 21% по объему    и 23 %    по массе.

Кислород при нормальных условиях (температура 20°С, давление 0,1 МПа) - это бесцветный, негорючий газ, немного тяжелее воздуха, не имеющий запаха, но активно поддерживающий горение, При нормальном атмосферном давлении и температуре 0°С масса 1 м3 кислорода равна 1,43 кг, а при температуре 20°С и нормальном атмосферном давлении - 1,33 кг,

Кислород имеет высокую химическую активность, образуя соединения со всеми химическими элементами, кроме инертных газов (аргона, гелия, ксенона, криптона и неона), Реакции соединения с кислородом протекают с выделением большого количества тепла, т. е. носят экзотермический характер.

При соприкосновении сжатого газообразного кислорода с органическими веществами, маслами, жирами, угольной пылью, горючими пластмассами может произойти их самовоспламенение в результате выделения тепла при быстром сжатии кислорода, трении и ударе твердых частиц о металл, а также электростатического искрового разряда, Поэтому при использовании кислорода необходимо тщательно следить за тем, чтобы он не находился в контакте с легковоспламеняющимися и горючими веществами, Всю кислородную аппаратуру, кислородопроводы и баллоны необходимо тщательно обезжиривать. Кислород способен образовывать в широких пределах взрывчатые, смеси с горючими газами или парами жидких горючих, что также  может привести к взрывам при наличии открытого огня или даже искры.

Отмеченные особенности кислорода следует всегда иметь ввиду при его использовании в процессах газопламенной обработки.

Кислород можно получать химическим способом или электролизом воды, Химические способы малопроизводительны и неэкономичны. При электролизе воды постоянным током кислород получают как побочный продукт при производстве чистого водорода.

В промышленности кислород получают из атмосферного воздуха методом глубокого охлаждения и ректификации, В установках для получения кислорода и азота из воздуха последний очищают от вредных примесей, сжимают в компрессоре до соответствующего давления холодильного цикла 0,6-20 МПа и охлаждают в теплообменниках до температуры сжижения, разница в температурах сжижения кислорода и азота составляет 13°С, что достаточно для их полного разделения в жидкой фазе.

Технический кислород, используемый для сварки и резки, выпускается трех сортов: первого  -  чистотой не менее 99,7%, второго  -  не менее 99,5%, третьего  -  не менее 99,2% (по объему). Чистота кислорода имеет большое значение: чем меньше содержится в нем газовых примесей, тем выше скорость резки, чище кромки и меньше его расход.

Карбид кальция.

Карбид кальция является основным сырьем для получения ацетилена. Карбид кальция — это химическое соединение кальция с углеродом (СаС2), представляющее собой твердое вещество   темно-серого или коричневого цвета плотностью 2,22 г/см3. Он имеет резкий чесночный запах и активно поглощает воду. Его получают в электрических дуговых печах при температуре 1900-2300°С путем сплавления кокса с негашеной известью:

СаО + ЗС = СаС2 + СО - 452,5 кДж/моль.

Расплавленный карбид кальция из печи разливают в специальные изложницы, где он остывает и затвердевает.

Затвердевший карбид кальция дробят и сортируют на куски размером 2-80 мм. ГОСТ 1460-81 устанавливает следующие размеры кусков карбида кальция: 2x8; 8x15; 15x25; 25x80 мм. Технический карбид кальция содержит 75% химически чистого карбида кальция, остальное  -  примеси (негашеная известь, оксиды железа, магния, алюминия и др.).

Карбид кальция активно взаимодействует с водой и интенсивно поглощает влагу из воздуха, выделяя при этом ацетилен. По этому его упаковывают в специальные барабаны из кровельной стали вместимостью 100 и 130 кг. На складах и рабочих местах его  хранят в специальных бидонах с герметичной крышкой. Вскрывать барабаны с карбидом кальция необходимо специальным латунным ножом или латунным зубилом и молотком с соблюдением мер безопасности, исключающих возможность появления искры. При раскупорке барабана может образоваться взрывоопасная ацетилено-воздушная смесь, что при наличии искры может привести к взрыву.

Карбид кальция, взаимодействуя с водой, быстро разлагается с образованием газообразного ацетилена и гашеной извести:

СаС2 + 2Н20 = С2Н2 + Са(ОН)2 + 127,3 Дж/моль

Теоретически для разложения 1 кг карбида кальция требуется 0,562 л воды, но так как реакция сопровождается выделением большого количества теплоты, на практике берут от 5 до 20 л воды. Скорость разложения карбида кальция зависит от температуры воды, размера его кусков и качества. Чем выше температура воды, тем быстрее разлагается карбид кальция. Чем мельче куски карбида кальция, тем больше скорость его разложения. Например, куски карбида   кальция   размером   18x15 мм   разлагаются   в   течение          6,5 мин, а размером 50x80 мм - 13 мин.

Карбидная пыль (частицы меньше 2 мм) при взаимодействии       с водой разлагается почти мгновенно, поэтому ее нельзя применять        в обычных ацетиленовых генераторах, так как это может привести       к взрыву.

Из  1 кг    карбида    кальция     в     зависимости   от     его        качества  и  грануляции  можно получить 235-285 л ацетилена.

Горючие газы.

Ацетилен является основным горючим газом для газовой сварки и резки металлов, температура его пламени при сгорании в смеси с технически чистым кислородом достигает 3150°С.

Ацетилен (С2Н2) является химическим соединением  углерода и водорода. Технический ацетилен при нормальных давлении и температуре представляет собой бесцветный газ с резким специфическим чесночным запахом, обусловленным содержащимися в нем примесями сероводорода, аммиака, фосфористого водорода и др.

Длительное вдыхание его вызывает тошноту, головокружение и даже отравление.

Ацетилен легче воздуха, масса 1 м3 ацетилена при температуре           20°С и нормальном атмосферном давлении составляет 1,09 кг.    При      нормальном давлении и температуре от - 82,4 до - 84,0°С ацетилен       переходит в жидкое состояние, а при температуре - 85°С затвердевает.

Ацетилен - самое распространенное горючее, используемое при газопламенной обработке металлов. Это высокоэндотермическое   соединение:   при  разложении   1 кг   ацетилена   выделяется 8373,6 кДж теплоты.

При использовании ацетилена необходимо учитывать его взрывоопасные свойства. Это единственный широко применяемый в промышленности газ, горение и взрыв которого возможны даже при отсутствии кислорода или других окислителей. Температура его самовоспламенения колеблется от 240 до 630°С и зависит от давления и наличия в нем различных примесей.

Наиболее взрывоопасны ацетиленовоздушные смеси, содержащие 7-13% ацетилена. Взрыв ацетиленокислородной и ацетиленовоздушной смеси может произойти от сильного нагрева и искры.

Присутствие оксида меди снижает температуру самовоспламенения ацетилена до 240°С. При определенных условиях, ацетилен реагирует с медью, образуя взрывоопасные соединения, поэтому категорически запрещается при изготовлении ацетиленового оборудования применение сплавов, содержащих более 70% меди.

Взрывоопасность ацетилена понижается при растворении его в жидкостях. Особенно хорошо ацетилен растворяется в ацетоне. В одном объеме технического ацетона при 20°С и нормальном атмосферном давлении можно растворить до 20 объемов ацетилена. Растворимость ацетилена в ацетоне возрастает с увеличением давления и понижением температуры.

Технический ацетилен получают двумя способами: из карбида кальция и природного газа, нефти, угля. Ацетилен, полученный из природного газа, называется пиролизным. Этот способ на 30-40% дешевле, чем получение ацетилена из карбида кальция.

К месту сварки ацетилен доставляется в специальных стальных баллонах, заполненных пористой, пропитанной ацетоном массой, под давлением 1,9 МПа.

Горючие газы - заменители ацетилена. Кроме ацетилена при сварке и резке металлов используют и другие, более дешевые и менее дефицитные горючие газы (пропан, бутан и их смеси, газ МАФ и др.) и пары горючих жидкостей (керосин, бензин). Основная область применения газов-заменителей - кислородная резка, однако в последние годы они используются и при других видах газопламенной обработки металлов - пайке, наплавке, газопламенной закалке, металлизации, газопрессовой сварке, сварке цветных металлов и сплавов.

Использование газов-заменителей не ухудшает качество сварки и резки металлов; обеспечивает высокую чистоту кромок при резке металлов малых толщин. При сварке температура пламени должна примерно в 2 раза превышать температуру плавления металлов, поэтому газы-заменители, температура пламени которых ниже, чем у ацетилена, необходимо использовать для сварки металлов с более низкой температурой плавления, чем у сталей.

Кислородная резка осуществляется горючими газами, которые, сгорая в кислороде, образуют пламя температурой не ниже 2000°С. Выбор горючего газа зависит от его теплотворной способности.

Теплотворной способностью газа называется количество теплоты (в кДж), получаемое при полном сгорании 1 м3 газа. Чем выше теплотворная способность газа, тем меньше его расход при сварке и резке металлов. Для полного сгорания одинакового объема различных горючих газов требуется различное количество кислорода, от этого зависит эффективная мощность пламени.

Эффективной мощностью пламени называется количество теплоты, вводимой в нагреваемый металл в единицу времени.

Коэффициент замены ацетилена ф - это отношение расхода газа-заменителя V3 к расходу ацетилена Уа при одинаковой эффективной тепловой мощности: ф = V3/Vа.

Горючие газы-заменители ацетилена подразделяются на две основные группы: сжиженные и сжимаемые. К сжиженным газам относятся пропан, бутан и их смеси.

К   сжимаемым   газам   относятся   метан   и   такие   многокомпонентные газы, как природный, коксовый, городской и нефтяной. В эту же группу входит и водород.

Природный газ состоит в основном из метана и подается к потребителю по трубопроводам или (реже) в баллонах под давлением до 15 МПа (150 кгс/см2).

Коксовый газ - бесцветный газ с запахом сероводорода. Его получают при выработке кокса из каменного угля, состоит он из смеси водорода, метана и других непредельных углеводородов. Применяют его в основном для резки сталей, сварки и пайки легкоплавких цветных металлов.

Городской газ является многокомпонентным горючим газом. Обычно основным составляющим его является природный газ с добавлением коксового и генераторного газов. Как заменитель ацетилена он используется для резки сталей, сварки и пайки легкоплавких цветных металлов.

Технический пропан - бесцветный газ с резким запахом, состоящий из пропана СзН8 или из пропана и пропилена СзН6, суммарное содержание которых должно быть не менее 93%. Получают пропан при переработке нефтепродуктов. В нормальных условиях он находится в газообразном состоянии, а при понижении температуры или повышении давления становится жидким.

Пропан-бутановая смесь - бесцветный газ с резким запахом - является побочным продуктом переработки нефти. Смесь легко переходит в жидкое состояние, например при температуре - 40°С пропан-бутановая смесь сжижается при атмосферном давлении. Сжиженные газы хранят только в закрытых емкостях, так как испарение жидкости происходит даже при 0°С. Пропан-бутан тяжелее воздуха, поэтому необходимо тщательно следить за герметичностью аппаратуры и коммуникаций во избежание образования взрывоопасной смеси газа с воздухом. Пропан-бутановые смеси широко применяются при резке сталей, сварке и пайке легкоплавких цветных металлов, закалке и газовой сварке пластмасс. При испарении 1 кг пропана образуется 500 дм3 газа.

Водород - в нормальных условиях представляет собой горючий газ без цвета и запаха. Это один из самых легких газов, он в 14,5 раза легче воздуха. С воздухом и кислородом водород может образовывать взрывоопасные смеси. Получают водород путем разложения воды электрическим током. Водородно-кислородное пламя — синего цветами не имеет четких очертаний характерных зон, что затрудняет его регулировку.

Жидкое горючее - керосин и бензин поступает к потребителю только в специальных бачках (передвижных и стационарных) под давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см2).

Бензин - продукт переработки нефти. Это легко испаряющаяся прозрачная жидкость с резким характерным запахом. Пары бензина при сгорании в кислороде дают температуру пламени 2400-2500°С. Бензин используют для кислородной резки, а также для сварки и пайки легкоплавких металлов.

Керосин - также продукт переработки нефти. Он представляет собой бесцветную желтоватую легко испаряющуюся жидкость. Керосин,  применяемый  для  сварки  и  резки  металлов. Его используют также для сварки и пайки легкоплавких цветных металлов.

Тракторный керосин для газосварочных работ применять не следует, так как при температуре 300-600°С в нем образуется большое количество смолистых веществ, которые забивают асбестовую оплетку и внутренние каналы огневой аппаратуры.

Бензин и керосин перед использованием следует очистить от механических примесей фильтрованием через войлок. Бензин применяют в смеси с керосином в соотношении 1:1.

Жидкое горючее широко применяется для кислородной резки; для сварки оно используется редко из-за недостаточно высокой температуры пламени.

При резке жидкое горючее поступает в зону пламени в виде паров, а также в распыленном состоянии в виде мелких капель. В этом случае происходит достаточно полное его сгорание в активной зоне сварочного пламени. Жидкое горючее транспортабельно, удобно в обращении, сравнительно дешево и безопасно.

Сварочные флюсы.

Назначение флюсов. В процессе сварки все металлы и их сплавы, соединяясь с кислородом воздуха и сварочного пламени, образуют оксиды, которые имеют более высокую температуру плавления, чем металл. Для защиты расплавленного металла от окисления и удаления образовавшихся при сварке оксидов применяют сварочные порошки или пасты, называемые флюсами, Таким образом, флюсы - это вещества, которые вводят в сварочную ванну для раскисления расплавленного металла и удаления из него образовавшихся оксидов и неметаллических включений.

Применение флюсов необходимо при газовой сварке чугуна, цветных металлов и некоторых специальных сталей. Во флюсы могут вводиться восстановители и присадки, легирующие наплавленный металл.

При газовой сварке флюс используют в виде порошков, паст или легкоиспаряющейся жидкости. В первых двух случаях его наносят на кромки свариваемого металла и присадочные прутки либо вводят в сварочную ванну в процессе сварки периодическим погружением присадочного прутка в сосуд с флюсом.

Если флюс используется в виде паров (например, флюс БМ -1 при сварке меди, медных и никелевых сплавов), он подается в пламя горелки автоматически специальным прибором в строго дозированном количестве.

В процессе сварки флюсы, вводимые в сварочную ванну, расплавляются и образуют с оксидами легкоплавкие шлаки, которые всплывают на поверхность сварочной ванны. Пленка покрывает расплавленный металл шва, предохраняя его от дальнейшего воздействия атмосферного воздуха. Необходимость использования флюсов при сварке металлов и сплавов, высоколегированных сталей и чугуна обусловлена тем, что при нагревании металлов до высокой температуры на их поверхности образуется оксидная пленка, которая при расплавлении переходит в сварочную ванну, препятствуя надежному сплавлению основного и присадочного металлов. При сварке углеродистых сталей флюсы, как правило, не используют.

Требования к флюсам. Сварочный флюс, применяемый при сварке и пайке, должен удовлетворять определенным требованиям:

- быть более легкоплавким, чем основной и присадочный металлы;

- хорошо растекаться по нагретой поверхности металла, т.е. обладать достаточной жидкотекучестью;

- не выделять ядовитых газов в процессе сварки и не вызывать коррозию сварочного соединения;

- раскислять оксиды;

- образовывать в процессе сварки шлак, надежно защищающий металл от воздействия кислорода и азота воздуха и легко отделяющийся от шва после сварки;

- обладать плотностью меньшей, чем плотность основного и присадочного металлов, чтобы в процессе сварки шлак всплывал на поверхность сварочной ванны, а не оставался в металле шва;

- сохранять свои свойства в течение всего процесса сварки;

- быть дешевым и недефицитным.

Состав и химическое действие флюсов.

В зависимости от вида свариваемого металла в сварочной ванне образуются основные и кислые оксиды. В первом случае применяют кислый флюс, во втором - основной. Реакция происходит по следующей схеме:

кислотный оксид + основной оксид = соль.

Химическое действие флюсов заключается в образовании с оксидами металлов легкоплавких соединений, устойчивых при высоких температурах. Для удаления из металла основных оксидов, например оксида железа FeO, во флюсы вводят кислые оксиды, например диоксид кремния Si02 (кварцевый песок, толченое оконное стекло) и борный ангидрид В2О3 (буру, борную кислоту).

Для кислых оксидов, например Si02, применяются соединения, образующие основные оксиды. С этой целью обычно используют соду Na2CO3 и поташ К2СО3, соответственно образующие в зоне сварки основные оксиды Na20 и К2О.

Для получения флюсов-растворителей применяют главным образом галоидные соли щелочных и щелочноземельных металлов NaCl, KCl, LiCl, СаСI, NaF, KF, СазР2 и др., а также углекислые и фосфорнокислые соли натрия.

В целях усиления действия флюсов-растворителей в них часто добавляют бисульфаты натрия или калия: NaHS04 и KHS04. При расплавлении флюса бисульфаты взаимодействуют с галоидными солями, образуя свободные галоидоводородные кислоты:

NaF + NaHS04 = Na2S04 + HF

Полученная свободная кислота переводит оксиды металла в галоидные соли, усиливая их растворимость во флюсе и понижая температуру плавления шлака.

В качестве флюсов используют буру, борную кислоту, оксиды  и соли бария, калия, лития, натрия, фтора и др. Состав флюса выбирают в зависимости от свойств свариваемого металла.

При сварке чугуна в сварочной ванне образуется кислей оксид Si02. Чтобы его растворить, вводят сильные основные оксиды - К2О, Na20. В качестве основных флюсов применяют углекислый натрий (Na2СОз), углекислый калий (К2СОз) и буру (Na2В4О7).

При газовой сварке меди, латуни получаются основные оксиды (Си2О, ZnO, FeO и др.), поэтому для их растворения вводят кислые флюсы, обычно это соединения бора.

При кислородной резке нержавеющих сталей, чугуна и цветных металлов флюс вводится в струю режущего кислорода. Основой     флюса в этом случае служит железный порошок.