15. Ручная дуговая и газовая сварка углеродистых сталей

Сварка низкоуглеродистых сталей (до 0,25% С) производится ацетиленокислородным пламенем без применения флюса. Причем чем меньше углерода в металле, тем легче осуществляется процесс сварки. С увеличением содержания углерода возрастает вероятность образования хрупких структур и пористости металла шва.

Сварку ведут нормальным пламенем и, как правило, без флюса. Наконечник горелки при левом способе сварки выбирают из расчета расхода ацетилена 100-330 дм3/ч на 1 мм толщины свариваемого металла, а при правом способе – 120-150 дм3/ч на 1 мм толщины металла. Кромки под сварку подготавливают в зависимости от толщины свариваемого изделия. Диаметр присадочной проволоки также подбирается в зависимости от толщины свариваемого металла: при левом способе сварки  du =S/2 + 1mm; при правом способе сварки dn =5/2мм, где  du - диаметр присадочной проволоки, мм; S - толщина свариваемого металла, мм.

Сварщики обычно применяют пламя большой мощности, выбирая наконечник из расчета расхода ацетилена 150-200 дм3/ч на 1 мм толщины свариваемого металла и используя присадочную проволоку большего диаметра; пламя горелки должно быть нормальным.

Для неответственных конструкций в качестве присадки применяют сварочную проволоку Св-08 и Св-08А. В этом случае часть элементов (С, Si и Мп) выгорает, а металл шва приобретает крупнозернистую структуру. Предел прочности такого соединения ниже предела прочности основного металла.

Для получения равнопрочного с основным металлом соединения при сварке ответственных конструкций применяют кремне-марганцовистую сварочную проволоку Св-08Г, Св-08ГА, Св-10ГА или Св-14ГС. Во время сварки необходимо следить за тем, чтобы кромки свариваемого металла и конец присадочной проволоки расплавлялись одновременно. Конец присадочной проволоки должен быть погружен в ванночку расплавленного металла. Капли металла не должны попадать на нерасплавленные кромки основного металла, так как это приводит к непровару, что снижает механические характеристики соединения.

Чтобы расплавленный металл не стекал при левом способе сварки, изделие наклоняют на 10-15°. Если конец присадочной проволоки прилипает к свариваемым кромкам основного металла, это значит, что они недостаточно нагреты. В процессе сварки необходимо избегать отклонения сварочного пламени от ванны расплавленного металла шва, так как это может вызвать окисление металла шва кислородом воздуха. Сварные швы должны иметь равномерную чешуйчатую поверхность, одинаковые по всему шву ширину и высоту наплавленного валика. Переход от основного металла к наплавленному должен быть плавным, без подрезов. В процессе сварки горелкой производят равномерные непрерывные колебательные и поступательные движения. Вид колебательных движений горелки выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла и разделки кромок.

Для уплотнения и повышения пластичности наплавленного металла применяют проковку и термообработку шва. Проковку рекомендуется начинать при температуре светло-красного и заканчивать при температуре темно-красного каления. Проковка при более низкой температуре может вызвать появление микроскопических трещин в металле шва или околошовной зоне. При сварке ответственных и толстостенных изделий используют термическую обработку сварных соединений.

В качестве горючего газа при сварке низкоуглеродистой стали применяют ацетилен или пропан-бутан. В последнем случае расстояние от конца ядра пламени до свариваемой поверхности должно быть 8-10 мм. Пропан-бутан применяется для сварки неответственных деталей.

Мощность пламени выбирается из расчета расхода ацетилена 76-90 дм3/ч на 1 мм толщины свариваемого металла. Сварку рекомендуется выполнять нормальным или слегка науглероживающим пламенем. В целях уменьшения перегрева и времени пребывания сварочной ванны в расплавленном состоянии применяется левый способ сварки.

Сварка среднеуглеродистых сталей.

Среднеуглеродистые стали,   содержащие   углерода   от   0,25 до 0,6% свариваются   хуже, чем   низкоуглеродистые   стали.    Свариваемость среднеуглеродистых  сталей ухудшается с увеличением  содержания  углерода. При сварке  этих сталей в   сварном шве и в околошовной   зоне могут образовываться как горячие, так и холодные трещины.

Сварку среднеуглеродистых сталей ведут нормальным или слегка науглероживающем пламенем. Наконечник горелки выбирают из расчета расхода ацетилена 75-100 дм3/ч на 1 мм толщины свариваемого металла, т. е. меньшей мощности, чем при сварке низкоуглеродистых сталей.

Разделку кромок под сварку и диаметр присадочной проволоки выбирают такими же, как при сварке низкоуглеродистых сталей. В качестве присадочного металла используют проволоку марок Св-08ГА, Св-10ГА и Св-12ГС. Для уменьшения перегрева металла применяют левый способ сварки. При толщине металла свыше 3 мм рекомендуется проводить общий подогрев изделия до температуры 250-350°С или местный подогрев горелками места шва до температуры 600-650° С.

Для сварки среднеуглеродистых сталей с содержанием углерода, близким к верхнему пределу (0,5-0,6), целесообразно применять флюсы следующих составов:

100% прокаленной буры;

50% углекислого калия и 50% двууглекислого натрия;

70%   борной кислоты и 30%  углекислого натрия.

Для повышения механических свойств сварного соединения шов проковывают при температуре 850-900°С с последующей термообработкой (высокотемпературный   отпуск   при   600-650°С).

Сварка высокоуглеродистых сталей.

Высокоуглеродистые стали, содержащие углерода от 0,6 до 2,0%, относятся к плохо свариваемым сталям. Сварку рекомендуется выполнять с подогревом до 250-350°С, а после сварки проковывать шов с последующей нормализацией или отпуском. Приемы сварки высокоуглеродистых сталей те же, что и сварки среднеуглеродистых сталей. Мощность пламени выбирается из расчета расхода ацетилена 75-90 дм3/ч на 1 мм толщины свариваемого металла. Сварку рекомендуется выполнять нормальным или слегка науглероживающим пламенем.

В целях уменьшения перегрева и времени пребывания сварочной ванны в расплавленном состоянии применяется левый способ сварки. Для сварки высокоуглеродистых сталей используются флюсы того же состава, что и для среднеуглеродистых сталей.