24.Дефекты и контроль качества сварных швов

Классификация дефектов

Дефектами в сварных соединениях называют отклонения от норм, предусмотренных стандартами и техническими условиями.

В сварных соединениях, выполненных сваркой плавлением, различают дефекты в зависимости от причин возникновения и места их расположения.

В зависимости от причин возникновения дефекты можно разделить на две группы.

К первой группе относятся дефекты, связанные с металлургическими и тепловыми явлениями, происходящими в процессе образования, формирования и кристаллизации сварочной ванны и остывания сварного соединения: горячие и холодные трещины в металле шва и околошовной зоне, поры, шлаковые включения, неблагоприятные изменения свойств металла шва и зоны термического влияния.

Вторую группу составляют дефекты формирования швов, т.е. дефекты, происхождение которых связано в основном с нарушением режима сварки, неправильной подготовкой и сборкой элементов конструкции под сварку, неисправностью оборудования, небрежностью и низкой квалификацией сварщика и другими нарушениями технологического процесса. К таким дефектам относятся: несоответствие швов расчетным размерам, непровары, подрезы, прожоги, наплывы, незаваренные кратеры и другие.

Сварочные дефекты классифицируют по форме, величине, массовости и расположению в шве. В зависимости от места нахождения дефекты условно делят на наружные и внутренние.

Наружные (внешние) дефекты - это дефекты формы шва, подрезы, прожоги, наплывы, кратеры, также трещины и поры, выходящие на поверхность металла (рис. 13.1). В большинстве случаев наружные дефекты можно определить при внешнем осмотре.

Рис.1. Наружные дефекты сварных швов

Неравномерная форма шва (рис.1, а) появляется вследствие неустойчивого режима сварки, неточного направления электрода относительно разделки, неравномерности зазора и угла скоса кромок, а также   в местах расположения прихваток. Этот дефект обычно возникает в результате недостаточной квалификации сварщика.

Подрезы образуются на поверхности швов и представляют собой углубления (канавки) в основном металле, идущие вдоль границы шва (рис.1, б). Они возникают в результате большого сварочного тока и длинной дуги, так как при этом возрастает ширина шва и сильнее оплавляются кромки.

Основной причиной образования подрезов при выполнении угловых швов является смещение электрода в сторону вертикальной стенки, которая плавится раньше и стекает на горизонтальную полку. В таких случаях на горизонтальной полке образуются наплывы.

Прожоги — это сквозное проплавление основного или наплавленного металла с образованием в нем отверстия (рис.1, в). Причинами их образования могут быть большая сила сварочного тока при небольшой скорости сварки, превышение зазора между свариваемыми кромками, недостаточное притупление кромок. Наиболее часто прожоги образуются при сварке тонкого металла и выполнении первого прохода многослойного шва. Прожоги могут появляться также в результате плохого поджатия медной подкладки или флюсовой подушки.

Наплывы образуются от натекания расплавленного металла сварочной ванны на кромки нерасплавившегося основного металла (рис.1, г). Чаще всего они возникают при выполнении дуговой сваркой горизонтальных швов на вертикальной плоскости. Причинами образования наплывов являются: большая сила сварочного тока, неправильный наклон электрода, слишком длинная дуга, неудобное пространственное положение соединяемых деталей при сварке.

Кратеры образуются при внезапном прекращении сварки и имеют вид углублений в застывшей сварочной ванне (рис.1, д).

К внутренним дефектам относят поры, шлаковые включения, непровары, трещины, несплавления, перегрев металла, а также неметаллические включения, пережог металл, смещение свариваемых кромок (рис.2). Эти дефекты выявляют методами неразрушающего контроля.

а                             б                            в                            г

д                                е                                   ж

Рис.2. Внутренние дефекты сварных швов

Поры - это газовые пустоты в металле шва (рис.2, а). Газовые поры образуются в результате перенасыщения жидкого металла газами, которые не успевают выйти на поверхность во время его быстрой кристаллизации и остаются в нем в виде пузырьков.

Размер внутренних пор колеблется от нескольких микрометров до 2-3 мм в диаметре. Поры могут быть распределены в шве в виде отдельных включений (одиночные поры), в виде цепочки по продольной оси шва или отдельными группами (скопление пор). При сварке поры могут выходить на поверхность (рис.2, б). Такие поры являются канальными, их называют свищи.

Причины образования газовых пор: загрязненность кромок свариваемого металла (ржавчина, окалина, масло, краска и др.), использование отсыревших электродов, завышенная длина дуги. Поры могут быть вызваны чрезмерно большой скоростью сварки, в результате которой нарушается газовая защита ванны жидкого металла. Образование пор возможно также при повышенном содержании углерода в основном металле и при неправильном выборе электродов.

Шлаковые включения в металле шва - это небольшие объемы (рис.2, в), заполненные неметаллическими веществами (шлаками, оксидами). Они достигают нескольких миллиметров и могут быть различной формы: круглые, продолговатые, плоские или пленки. Встречаются микроскопические включения в виде нитридов, сульфидов, оксида железа. Шлаковые включения располагаются на границе сплавления основного металла с наплавленным, а при многослойной сварке - на поверхности предыдущих слоев.

Шлаковые включения образуются в шве из-за плохой очистки свариваемых кромок от окалины и других загрязнений, а чаще всего от шлака на поверхности первых слоев многослойных швов при заварке последующих слоев. Недостаточный сварочный ток и чрезмерно большая скорость сварки также могут вызывать появление шлаковых включений.

Непровары - дефекты в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков сварного шва (рис.2, г). Различают непровары по кромке и непровары по сечению. Первые оказывают большее влияние на прочность шва. При этом виде непровара между металлом шва и основным металлом обычно обнаруживаются тонкие прослойки оксидов, а иногда грубые шлаковые прослойки.

Причинами образования непроваров являются: плохая подготовка кромок свариваемых деталей, малое расстояние между кромками деталей, неточное направление электродной проволоки относительно места сварки, недостаточный сварочный ток или чрезмерно большая скорость сварки, неустойчивый режим сварки и т.п.

Трещины - это частичное местное разрушение сварного соединения (рис.2, д). Они могут возникать в результате надрыва нагретого металла в пластическом состоянии или в результате хрупкого разрушения после остывания металла до низких температур. Чаще всего трещины образуются в жестко закрепленных конструкциях, они могут располагаться вдоль и поперек сварного соединения, а также в основном металле в местах пересечения и сосредоточения швов.

Причинами образования трещин могут быть также неправильно выбранная технология или плохая техника сварки.

Несплавления возникают, когда наплавленный металл сварного шва не сплавляется с основным металлом (рис.2, е) или с ранее наплавленным металлом предыдущего слоя того же шва.

Несплавления образуются вследствие плохой зачистки кромок свариваемых деталей от окалины, ржавчины, краски, при чрезмерной длине дуги, недостаточном токе, большой скорости сварки и др.

Неметаллические включения в металле шва - макро- и микроскопические частицы соединений металла с кислородом (оксидов), азотом (нитридов), серой (сульфидов), фосфором (фосфидов), а также шлака, покрытий и т.п. Неметаллические включения образуются в результате протекающих в металле процессов, например химических реакций, а также в результате попадания инородных частиц извне.

Перегрев металла (рис.2, ж) - рост зерна в зоне термического влияния. Причина дефекта - длительное время пребывания металла при высоких температурах.

Пережог металла (рис.2, ж) - окисление границ зерен металла при высоких температурах.

Перегрев металла - дефект устранимый, пережог - неустранимый.

Смещение сваренных кромок — неправильное положение сваренных кромок друг относительно друга. Причиной дефекта является плохая сборка деталей под сварку.

Влияние дефектов на прочность сварных соединений

Дефекты оказывают большое влияние на прочность сварных соединений и нередко являются причиной преждевременного разрушения сварных конструкций. Опасность дефектов обусловливается большим числом конструкционных и технологических факторов. К конструкционным факторам можно отнести свойства материалов и конструкцию соединений. Свойства материалов определяют пластичность шва, склонность к образованию и развитию трещин и т.п. Конструкция соединения определяет вид и нагруженность шва, разностенность, вырезы и другие концентраторы напряжений, а также остаточные напряжения и т.п.

Эксплуатационными факторами считают условия эксплуатации конструкции (вид нагрузки, температуру, агрессивную среду и т.п.).

В зависимости от опасности сварочные дефекты разделяют на две группы: объемные и трещиноподобные. Объемные дефекты не оказывают особого влияния на работоспособность соединений. Эти дефекты (поры, шлаки, включения) можно нормировать по размерам или площади ослабления ими сечения шва. Трещиноподобные дефекты (трещины, непровары, несплавления) довольно опасны.

По значимости дефекты можно условно разделить на три группы: малозначительные, значительные и критические. К малозначительным относят отдельные поры, включения и непровары, к значительным - протяженные дефекты, к критическим - трещиноподобные. Трещиноподобные дефекты, как правило, являются недопустимыми независимо от их размеров. Объемные дефекты допускают до определенных размеров и количества.

Опасным наружным дефектом является подрез. Он не допускается в конструкциях, работающих при динамических нагрузках. Подрезы небольшой протяженности, ослабляющие сечение шва не более чем на 5% в конструкциях, работающих под действием статических нагрузок, считают допустимыми.

Наплывы, резко изменяя очертания швов, образуют концентраторы напряжений и тем самым снижают прочность конструкций. Наплывы большой протяженности следует считать недопустимыми дефектами, так как они нередко сопровождаются непроварами. Небольшие местные наплывы являются допустимыми дефектами.

Кратеры, как и прожоги, во всех случаях — недопустимые дефекты и подлежат исправлению. Часто кратер является очагом развития трещин.

Для окончательной оценки качества сварного соединения необходимо знать допустимость внутренних дефектов.

Трещины - наиболее опасный дефект сварных швов. Они являются сильными концетраторами напряжений. Выявленные трещины оставлять без исправления подвар-ки обычно не разрешается. Сварные швы с трещинами исправляют по специальной технологии, гарантирующей надежную работу сварного соединения. Трещины по существующим правилам контроля являются недопустимым дефектом.

Непровары снижают работоспособность сварного соединения за счет ослабления рабочего сечения, создают концентрацию напряжений в шве. В конструкциях, работающих на статическую нагрузку, непровар величиной 10-15% толщины свариваемого металла не оказывает существенного влияния на эксплуатационную прочность. Однако он является опасным дефектом, если конструкция работает при вибрационных нагрузках.

Несплавления - опасный дефект и, как правило, недопустимый.

Исправление дефектов

При обнаружении недопустимых наружных или внутренних дефектов их обязательно удаляют. Если это невозможно, то изделие бракуют целиком. Для сварных швов обычных металлоконструкций и труб с толщиной металла до 10-20 мм дефектные участки могут быть вырезаны механическим путем или газовым резаком. Затем швы заваривают вновь. В стыках труб малых диаметров при большом числе дефектов по периметру стыка вырезают весь стык и вставляют отрезок трубы.

Наружные дефекты удаляют вышлифовкой с обеспечением плавных переходов в местах выборок. Наружные дефекты исправлять вышлифовкой без последующей заварки мест их выборки можно только при сохранении минимально допустимой толщины стенки детали в месте максимальной глубины выборки. Дефекты с обратной стороны шва удаляют по всей длине шва заподлицо с основным металлом.

В конструкциях из стали в ряде случаев допускается удаление дефектных участков воздушно-дуговой или плазменно-дуговой строжкой с последующей обработкой поверхности выборки абразивными инструментами. При этом поверхности изделий из углеродистых и кремниймарганцевых сталей должны быть зачищены (зашлифованы) до полного удаления следов резки.

Удаление заглубленных наружных и внутренних дефектов (дефектных участков) в соединениях из алюминия, титана и их сплавов производят только механическим способом - вышлифовкой абразивным инструментом или резанием, а также вырубкой с последующей шлифовкой.

При удалении дефектных мест следует соблюдать определенные правила. Длина удаляемого участка должна равняться длине дефектного участка плюс 10-20 мм с каждой стороны, а ширина разделки выборки быть такой, чтобы ширина шва после заварки не превышала двойной ширины до заварки. Форма и размеры подготовленных под заварку выборок должны обеспечивать возможность надежного провара в любом месте. Поверхность каждой выборки должна иметь плавные очертания без резких выступов, острых углублений и заусенцев. При заварке дефектного участка должно быть обеспечено перекрытие прилегающих участков основного металла.

После заварки участок необходимо зачистить до полного удаления раковин и рыхлости в кратере и создания плавных переходов к основному металлу.

Крупные или сквозные трещины перед заваркой за-сверливают вблизи (30-50 мм) от их концов. Это позволяет предотвратить их распространение. Затем производят разделку трещин по всей их глубине. Дефектный участок в этом случае проваривают на всю глубину.

Трещины, непровары в корне шва, внутренние непровары, шлаковые включения, свищи и внутренние поры исправляют вышлифовкой, вырубкой или дуговой строжкой.

Поверхностные поры, расположенные на малой глубине, удаляют подваркой.

Подрезы устраняют наплавкой ниточного шва по всей длине дефекта. Однако это ведет к повышению расхода сварочных материалов. В таких случаях целесообразно применять оплавление подреза аргонодуговыми горелками, что позволяет «сгладить» дефекты без дополнительной наплавки.

Наплывы и неравномерности формы шва исправляют механической обработкой дефекта по всей длине. Кратеры швов заваривают. Прожоги в швах зачищают и заваривают.

Контроль качества сварных соединений

Требования к качеству продукции

От качества соединений во многом зависит работоспособность сварных изделий и конструкций, а следовательно, и их безопасность в процессе эксплуатации для людей и окружающей среды. Качество продукции - это совокупность ее свойств, удовлетворяющих определенным требованиям. Продукцией в сварочном производстве считают детали, узлы и изделия, изготовленные с применением сварки на данном предприятии. Для сварных соединений показателями качества служат прочность, отсутствие дефектов, число исправлений и др.

Контроль качества продукции — это проверка соответствия показателей качества установленным требованиям.

Требования к качеству сварных соединений указывают в нормативно-технических документах (НТД): правилах контроля (ПК), технических условиях (ТУ) и т.д. Для строительных конструкций основными НТД служат СНиПы -строительные нормы и правила. При сварке плавлением технические условия, как правило, регламентируют геометрические размеры швов (ширину и выпуклость шва), глубину проплавления и число проходов. Нормы допустимости дефектов регламентируют правила контроля. Качество выпускаемой продукции проверяется или самим изготовителем, или работниками отдела технического контроля (ОТК) предприятия.

□	Предварительный контроль предусматривает проверку: квалификации сварщиков, термистов, дефектоско-пистов; качества сварочных материалов; состояния сварочного и термического оборудования и аппаратуры, сборочно-сварочных приспособлений, аппаратуры, приборов и материалов для дефектоскопии.

Составной частью предварительного контроля является входной контроль. Он заключается в дефектоскопии поставленных полуфабрикатов (проката, литья и т.п.). Входной контроль выполняют выборочно или в полном объеме.

□ Пооперационный (технологический) контроль включает проверку качества подготовки и сборки деталей под сварку, контроль соблюдения режимов подогрева деталей и режимов сварки, порядка выполнения многослойных швов, очистки наплавленного металла от шлака при проведении сварочных операций и контроль выполнения термической обработки (соблюдение режимов нагрева, правильности эксплуатации приборов, точности регистрации параметров термической обработки и т.д.). Затем полученные данные сравнивают с требованиями, указанными в технологических инструкциях.

Пооперационный контроль необходим для своевременной корректировки технологического процесса и оперативного ремонта дефектных зон.

□	Приемочный контроль производят после завершения всех предусмотренных технологическим процессом операций, его результаты фиксируют в сдаточной документации на изделие.

Для проверки качества сварки в готовом изделии применяют следующие виды контроля: внешний осмотр и обмер сварных соединений, испытание на плотность, просвечивание рентгеновскими или гамма-лучами, ультразвуковую дефектоскопию, магнитные методы контроля, люминесцентный метод контроля, механические испытания, металлографические исследования.

Визуальный контроль

Контрольные операции - операции, выполняемые для проверки соблюдения технологии данного производства и качества его продукции.

Визуальный контроль сварных соединений производят в соответствии с СТБ EN 970-203.

Он служит для выявления наружных дефектов, а также для проверки соответствия размеров швов проектным размерам. Он обязательно предшествует другим видам контроля.

При визуальном контроле обнаруживают трещины в шве и в околошовной зоне, незаверенные кратеры, прожоги, наплывы, непровары в корне шва, подрезы, грубо-чешуйчатую поверхность сварного шва, несоответствие конструктивных элементов сварного шва заданным в чертеже.

Визуальным контролем выявляют дефекты, обнаруживаемые невооруженным глазом, а также с помощью лупы 10-кратного увеличения. Перед осмотром сварной шов и прилегающую к нему поверхность металла шириной 20 мм очищают от шлака, брызг и загрязнений.

Границы трещин выявляют путем засверливания, подрубки металла зубилом, шлифовки дефектного участка и последующего травления.

Форму и размеры сварных швов контролируют с помощью шаблонов и калибров, а также обычных (универсальных) мерительных инструментов.

Контроль швов на непроницаемость

Испытания готовых сварных изделий производят на испытательных стендах.

Испытание на непроницаемость (испытание на плотность) - проверка герметичности сварного изделия путем заполнения его водой, воздухом или газом под давлением. В некоторых случаях герметичность оценивается по падению давления газа в течение определенного промежутка времени. Особой точностью отличаются испытания на специальных установках  — течеискателях — гелиевом и галоидном.

Непроницаемость (неплотность) сварных швов контролируют керосином, давлением воздуха, гидравлическими испытаниями, вакуумированием и др.

С помощью керосиновой пробы определяют плотность сварных швов на металле толщиной до 10 мм. Доступную для осмотра сторону шва покрывают водной суспензией мела или каолина и подсушивают. Противоположную сторону смачивают 2-3 раза керосином. Трещины, сквозные поры и другие несплошности обнаруживают по жирным желтым пятнам на поверхности, покрытой мелом или каолином.

Продолжительность испытания составляет не менее 4 ч при плюсовой температуре и не менее 8ч- при температуре ниже 0 °С. Если швы нагреть до 50-60 °С, то процесс сократится до 1,5-2 ч. Его можно также ускорить, добавляя в керосин краску «Судан 111» (2,5 г/л) и обдувая швы со стороны керосина сжатым воздухом или создавая вакуум.

Гидравлическим испытаниям подвергают работающие под давлением сварные сосуды, трубопроводы, емкости. При этом способе испытуемую емкость заполняют водой, а затем с помощью насоса медленно повышают давление в сосуде до заданного значения. Контроль давления ведут с помощью манометра. При заполнении сосуда жидкостью должен быть обеспечен выход из него воздуха.

Под давлением сосуд выдерживают в течение времени, заданного техническими условиями, сварные швы подвергают тщательному осмотру, а обнаруженные дефекты отмечают для последующего устранения их повторной сваркой.

Пневматическое испытание — это испытание сварного изделия (например, сосуда) на герметичность путем заполнения его воздухом или другим газом под давлением и погружения в воду или обмазывания снаружи мыльным раствором. Сжатый воздух накачивают под избыточным давлением не более 0,01-0,02 МПа. В местах, где герметичность нарушена, появляются пузырьки. Дефектные места отмечают для последующего их устранения повторной сваркой.

Испытание обдувом (воздушной струей) - обдувание сварного шва струей сжатого воздуха под давлением (0,4-0,5 МПа). Расстояние между наконечником шланга и швом не должно превышать 50 мм. При этом наблюдают за обмазанной мыльным раствором обратной стороной шва: 100 г хозяйственного мыла на 1 л воды (зимой 60% воды заменяют спиртом или применяют незамерзающие жидкости). В местах неплотностей появляются мыльные пузырьки.

Сущность вакуумного испытания заключается в создании вакуума и регистрации проникновения воздуха через дефекты на одной, доступной для испытания стороне шва. Этот метод применяют для определения плотности днищ вертикальных резервуаров и других конструкций. В качестве пенного индикатора используют мыльный раствор (250 г хозяйственного мыла на 10 л воды), а в зимнее время - водный раствор хлористой соли (калия или натрия) с концентрированным раствором экстракта лакричного корня (1 кг экстракта на 0,5 л воды).

Для создания вакуума применяют плоские, кольцевые и сегментные камеры. Величина вакуума 5000-6000 Па, длительность испытания 20 с.

При контроле плотности методом химических реакций на наружный шов металла толщиной до 16 мм наносят 4%-й раствор фенолфталеина или накладывают марлю, пропитанную 5%-м раствором азотнокислого серебра. В изделие нагнетают воздух в смеси с аммиаком (его получают из баллона со сжатым газом). В местах локальных течей фенолфталеин окрашивается в ярко-красный цвет, а азотнокислое серебро - в серебристо-черный. Перед испытанием требуется тщательная очистка шва от загрязнений и шлака.

Неразрушающий контроль

Рентгеновский контроль. Рентгеновские лучи обладают свойством проникать через непрозрачные тела. Пронизывая сварной шов и встречая на своем пути дефекты, они изменяют интенсивность, что фиксируется на рентгеновской пленке.

Для просвечивания сварных швов применяют рентгеновские аппараты типа РУП. Так, аппарат РУП-120-5-1 используют для просвечивания сварных соединений из стали толщиной до 25 мм и легких сплавов толщиной до 100 мм.

При контроле источник излучения (рентгеновскую трубку) помещают на определенном расстоянии от шва. С противоположной стороны шва размещают кассету с рентгеновской пленкой и усиливающими экранами.

При просвечивании пленку выдерживают под лучами определенное время, называемое экспозицией. Она зависит от толщины металла, фокусного расстояния, интенсивности излучения и чувствительности пленки. Усиливающие экраны служат для уменьшения экспозиции.

Затем пленку вынимают из кассеты и проявляют. На полученном изображении участка шва степень потемнения отдельных мест будет неодинаковой. Лучи, попавшие на пленку через дефект, поглотятся в меньшей степени по сравнению с лучами, прошедшими через плотный металл, поэтому сварочный дефект на пленке будет выглядеть как более темное место.

При просвечивании рядом со швом, со стороны источника излучения, устанавливают дефектометр, который служит для определения величины дефекта и глубины его нахождения в шве. Дефектометр - это пластинка, изготовленная из того же материала, что и просвечиваемый металл. Толщина пластинки должна быть равна усилению шва. На дефектометре имеются канавки различной глубины. По рентгенограмме величину дефекта (по высоте) определяют, сравнивая его потемнение с потемнением канавок дефектометра.

С помощью рентгеновского контроля можно обнаружить большинство внутренних дефектов: непроваров, пор, включений, трещин.

Гамма-контроль. Гамма-лучи, так же как и рентгеновские, представляют собой электромагнитные волны. Некоторые элементы (уран и др.) обладают свойством самопроизвольно испускать лучи. Это явление называется радиоактивностью.

Для просвечивания применяют искусственные радиоактивные изотопы кобальт-60, тулий-170, иридий-192 и др. Из-за вредного действия гамма-лучей на организм человека радиоактивные изотопы хранят в специальных контейнерах. Техника просвечивания сварных соединений гамма-лучами аналогична рентгеновскому контролю.

По сравнению с рентгеновским гамма-контроль имеет следующие преимущества: контейнер с радиоактивным изотопом можно установить в таких местах, где не помещается громоздкая рентгеновская установка; с помощью гамма-лучей возможен одновременный контроль нескольких деталей, а также кольцевых швов изделий; этот метод удобен в полевых условиях; затраты на гамма-просвечивание меньше, чем на просвечивание рентгеновскими лучами.

Препарат радиоактивного изотопа кобальт-60 безотказен в работе и может использоваться свыше 5 лет.

Недостаток просвечивания гамма-лучами - более низкая чувствительность к выявлению дефектов в швах толщиной меньше 50 мм, чем при рентгеновском контроле.

Ультразвуковой контроль. Ультразвуковой метод контроля основан на способности ультразвуковых волн отражаться от границы раздела двух сред, обладающих разными акустическими свойствами.

Ультразвук представляет собой упругие колебания материальной среды с частотой колебания более 20 кГц. Для ультразвукового контроля сварных швов используют более высокие частоты - от 0,5 до 5 мГц.

Существует несколько способов получения ультразвуковых колебаний. Наиболее распространенным является способ, основанный на пьезоэлектрическом эффекте некоторых кристаллов (кварца, сегнетовой соли) или искусственных материалов (титаната бария). Этот эффект заключается в том, что если на противоположные грани пластинки, вырезанной из кристалла, подавать разноименные заряды, то она будет изменять свои размеры в такт изменению знаков зарядов. Изменяя знаки электрических зарядов с частотой более 20 тысяч колебаний в секунду, получают механические колебания пьезоэлектрической пластинки той же частоты, передающиеся в виде ультразвука.

Для ввода ультразвуковых колебаний в сварной шов используют приборы, которые называют пьезоэлектрическими преобразователями. Они могут также принимать ультразвуковые колебания, отраженные от дефекта сварного шва, которые фиксируются соответствующим сигналом на экране дефектоскопа.

При помощи ультразвука можно выявить трещины, непровары, шлаковые включения, поры в сварных швах, а также расслоения в листах металла. Вместе с тем ультразвуковой контроль имеет существенный недостаток, заключающийся в очень сложной расшифровке и оценке обнаруженных дефектов. Эту работу может выполнять только оператор высокой квалификации, обладающий большим опытом.

В настоящее время созданы приборы, в которых информация об обнаруженом дефекте представляется в цифровой форме или на специальной ленте.

Магнитный контроль. Магнитные методы контроля основаны на принципе использования магнитного рассеяния, возникающего над дефектом при намагничивании контролируемого изделия. Если сварной шов не имеет дефектов, магнитные силовые линии по сечению шва распределятся равномерно. При наличии дефекта в шве вследствие меньшей магнитной проницаемости дефекта магнитный силовой поток будет огибать дефект, создавая магнитные потоки рассеяния.

В зависимости от способа фиксирования потоков рассеяния существуют метод магнитного порошка и индукционный метод. В первом случае неравномерность поля определяют по местам скопления ферромагнитного порошка, нанесенного на поверхность изделия. Во втором случае потоки рассеяния улавливает индукционная катушка. Изделие намагничивают электромагнитом, соленоидом или пропусканием тока непосредственно через сварное соединение.

Магнитопорошковый контроль проводят двумя способами: сухим и мокрым. В первом случае магнитный порошок находится в сухом виде (сурик, железные опилки и др.), во втором - магнитный порошок находится в жидкости (керосин, вода).

Сухой способ используют для выявления дефектов в глубине и на поверхности, мокрый - преимущественно на поверхности.

Метод магнитного порошка пригоден для контроля только ферромагнитных материалов. Этим методом можно обнаружить поверхностные и внутренние трещины, а также непровары на глубине до 6 мм.

Магнитографический контроль. Магнитографический способ основан на записи полей рассеивания, возникающих над дефектами, на магнитную ленту с последующим воспроизведением на магнитографическом дефектоскопе. Этим способом выявляют в сварных швах дефекты, расположенные на глубине не более 15 мм.

Люминесцентная и цветная дефектоскопии. При этих способах в полость дефекта вводят флюоресцирующий раствор или ярко-красную жидкость, которую затем удаляют с поверхности. Под действием ультрафиолетовых лучей происходит свечение раствора, находящегося в полости дефекта. При цветной дефектоскопии дефекты выявляют с помощью белой проявляющейся краски (на белом фоне появляется красный рисунок, соответствующий форме дефекта).

С помощью этих методов определяют поверхностные дефекты, главным образом трещины в различных сварных соединениях, в том числе из немагнитных сталей, цветных металлов и сплавов. Для цветной дефектоскопии используют готовые комплекты ДАК-2Ц.

Механические испытания

Сварные конструкции эксплуатируются в различных условиях (при высоких и низких температурах, под значительными нагрузками), поэтому проводят механические испытания сварных соединений с целью определения их характеристик.

Механические свойства материалов определяют в результате механических испытаний специальных образцов.

При определении механических свойств сварных соединений руководствуются стандартами, предусматривающими: испытание на растяжение сварных стыковых соединений с усилением и при снятом усилении; испытание на растяжение металла шва; испытание сварного соединения на изгиб; измерение твердости металла различных участков сварного соединения и наплавленного металла; испытание сварного соединения на ударную вязкость.

Образцы для испытаний вырезают из контролируемой конструкции или из специально сваренных пластин.

Механические испытания металлов позволяют определить механические свойства металлов. По характеру приложения нагрузки различают испытания статические, динамические, а также испытания на усталость.

Статические испытания - экспериментальная проверка воздействия на образцы статической нагрузки. Характеризуются малой скоростью деформации образца.

Динамические испытания — экспериментальная проверка воздействия на сварные образцы нагрузки, которая изменяется с большой скоростью и сопровождается значительными силами инерции движущихся масс.

Испытание на усталость - испытание металла для выявления его способности сопротивляться действию многократно повторяющихся переменных нагрузок, которые изменяются во времени по величине и направлению. Испытания на усталость производят при изгибе, растяжении и кручении в нормальных условиях, а также при повышенных или пониженных температурах, под воздействием коррозии и т.д.

На практике производят механические испытания отдельно металла сварного шва или же металла сварного соединения в целом.

Механические испытания металла шва - это испытания образцов, вырезанных из сварных заготовок так, что их рабочая часть включает только металл шва. Участки околошовной зоны допускаются только в нерабочих частях образца (например, в головке разрывных образцов и др.).

Механические испытания сварного соединения — это испытания вырезанных из сварных заготовок образцов, включающих все характерные участки сварного соединения.

Испытание на растяжение (испытание на разрыв) -определение механических свойств материалов путем растяжения образцов. При таких испытаниях определяют: предел пропорциональности; предел упругости; предел текучести; временное сопротивление (предел прочности); истинное сопротивление разрыву; относительное удлинение после разрыва; относительное сужение после разрыва.

Испытания на разрыв производят на машинах, снабженных, как правило, приборами для автоматической записи диаграммы растяжения в координатах нагрузка -удлинение. Испытывают образцы круглого или прямоугольного сечения. При испытаниях на разрыв металла шва эти образцы вырезают из стыковых и угловых швов как односторонних, так и двусторонних.

Испытания на ударную вязкость заключаются в определении работы разрушения при ударном приложении изгибающей нагрузки. Эти испытания проводятся на надрезанных образцах. Испытания на ударную вязкость сварных соединений предусматривают определение работы разрушения для металла шва и для зоны термического влияния. Соответственно выбирается и место надреза в образце (в металле шва или в зоне термического влияния).

Испытания на твердость - определение способности материала сопротивляться проникновению в него инородного тела, не получающего остаточных деформаций. Твердость материала связана с его прочностью и износоустойчивостью.

Различают следующие основные виды испытаний на твердость: по Бринелю, по Роквеллу, по Виккерсу, по Шору.

Сущность испытания по Бринелю заключается во вдавливании стального шарика в образец (изделие) под действием нагрузки и измерения диаметра отпечатка после снятия испытательной нагрузки.

При испытании по Роквеллу вдавливают алмазный конус или стальной шарик в испытуемый образец под действием последовательно прилагаемой предварительной и основной нагрузок и измеряют остаточное увеличение глубины внедрения наконечника после снятия основной и сохранения предварительной нагрузки. Твердость определяется в условных единицах.

Метод определения твердости по Виккерсу заключается во вдавливании алмазного наконечника, имеющего форму правильной пирамиды, в образец под действием определенной нагрузки и измерении диагонали отпечатка, оставшегося после снятия нагрузки.

Испытание по Шору заключается в том, что на образец с определенной высоты падает стандартный боек и твердость материала измеряется в условных единицах по высоте отскока бойка.

Описанные методы определения твердости характеризуют среднюю твердость металла. Для того чтобы определить твердость отдельных составляющих сплава, надо вдавливать алмазную пирамидку в определенное место, найденное на шлифе при увеличении в 100-400 раз под небольшой нагрузкой (0,049-4,905 Н), с последующим измерением под микроскопом диагонали отпечатка. Полученная характеристика называется микротвердостъю. Для оценки микротвердости применяют специальные приборы, например микротвердомер ПМТ-3.

При лабораторных испытаниях часто используется образец-свидетель - образец шва, выполненного в условиях, соответствующих условиям сварки контролируемого шва.

На практике часто определяют конструктивную прочность - прочность материалов и сварных соединений, устанавливаемую при испытании конструкций или их частей.

Металлографические исследования

Металлографические исследования - это исследования структуры металла на шлифах или изломах, осуществляемое, как правило, с фотографированием исследуемой поверхности.

Металлографическими исследованиями определяют макроскопическую и микроскопическую структуры металла шва, зоны сплавления, зоны термического влияния в основном металле.

Макроструктура металла - строение металла, видимое невооруженным глазом или через лупу на отшлифованной поверхности металлического образца. Процесс исследования макроструктуры называется макроструктур-ным исследованием (анализом). На макроструктуре четко выявляются зоны сварного соединения (шов, зона термического влияния), слои наплавленного металла, направленность кристаллов, дефекты (трещины, непровары, шлаковые включения, поры) и др.

Макроструктуру металла изучают также и по изломам образцов сварных соединений, оставшихся после механических испытаний, или специально приготовленных образцов для технологической пробы. По внешнему виду излома судят о характере разрушения металла. Крупнозернистый с блестящей поверхностью излом характеризует хрупкий металл. Волокнистый серый излом с матовой поверхностью указывает на хорошую пластичность металла.

Микроструктура металла - строение металла, видимое под микроскопом на отшлифованной, отполированной до зеркального блеска и протравленной специальными растворами поверхности металлического образца. Процесс исследования микроструктуры называется микроструктурным исследованием (анализом), Исследованием микроструктуры под оптическим микроскопом (увеличение 50-3000 раз) определяют величину и форму зерен, структурные составляющие (феррит, перлит и др.), неметаллические включения и другие дефекты в отдельных частях сварного соединения.

Коррозионные испытания

Коррозионные испытания проводят для определения коррозионной стойкости сварных соединений. По механизму различают коррозию химическую и электрохимическую. Химическая коррозия - процесс взаимодействия металла с агрессивным компонентом среды (сухими газами, неэлектролитами). Примером химической коррозии является образование окалины при нагреве железа. Электрохимическая коррозия- это процесс самопроизвольного разрушения металла в результате электрохимических реакций, скорость которых определяет скорость коррозии. В большинстве сред процесс коррозии является электрохимическим.

По виду коррозионных разрушений различают общую (сплошную) коррозию (равномерную, неравномерную, избирательную); местную (локализованную в виде точек, под поверхностью, межкристаллитную); растрескивание под действием статических и циклических нагрузок.

Общая (сплошная) электрохимическая коррозия характерна для сварных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей в большинстве природных сред (атмосфере, водных средах, почве). Состав испытательных сред зависит от условий эксплуатации сварных соединений. Применяют водные растворы (3-5%) NH4N03, (20-50%) NaOH или MgCl2 и др.

Местные избирательные виды коррозии характерны для сварных соединений высоколегированных сталей и цветных металлов. Кроме перечисленных выше сред используют растворы (65%) HN03, (3%) NaCl, морскую воду и др.

Межкристаллитная коррозия, связанная со структурными изменениями в сталях, характерна при нагревании до критических температур 450-900 °С аустенитных и выше 900 °С высокохромистых ферритных сталей. Примером является межкристаллитная коррозия сварных соединений аустенитных хромоникелевых сталей. Разрушение развивается в трех зонах: в основном металле, нагреваемом при сварке до 500-900 °С; в сварном шве; в основном металле вблизи линии сплавления в узкой зоне, нагреваемой свыше 1200-1250 °С (ножевая коррозия).

Точечная коррозия типична для пассивирующихся металлов (хром, алюминий, хромоникелевые стали и др.) и возникает в результате повреждения на отдельных участках пассивной пленки. В сварных соединениях точечной коррозии подвержена преимущественно зона термического влияния.

Коррозионную стойкость швов оценивают по 10-балльной шкале или по отношению к основному металлу.