5. Основы металлургических процессов при сварке

Металлургические процессы, происходящие при сварке, - это процессы взаимодействия жидкого металла с газами и сварочными шлаками, а также затвердевающего металла с жидким и кристаллизующимся шлаками. Эти процессы происходят в период плавления присадочного металла и в самой сварочной ванне.Условия протекания металлургических процессов при сварке отличаются рядом особенностей, влияющих как на ход их развития, так и на получаемые результаты.

Такими особенностями являются:

- Малый объем сварочной ванны и в то же время достаточно большие  относительные количества реагирующих фаз в ней.

- Высокие температуры в различных областях сварочной зоны и большой перегрев расплава в ванне.

- Движение жидкого металла, интенсивное перемешивание расплавленных продуктов и их непрерывное обновление и обмен в сварочной ванне.

- Высокие скорости охлаждения и кристаллизации наплавленного металла.

Имеющие место металлургические процессы связаны с протеканием определенных химических реакций, в результате которых может происходить окисление или раскисление металла шва, легирование его определенными элементами, растворение и выделение в шве газов и др. Некоторые из них ведут к ухудшению свойств получаемых соединений и являются нежелательными (например, окисление), другие способствуют повышению качества и свойств соединений и часто проводятся преднамеренно, например, раскисление.

Окисление металла при сварке: металл шва окисляется в основном кислородом, содержащимся в газах и шлаках сварочной ванны. Кроме того, окисление может происходить при наличии оксидов (окалины, ржавчины), находящихся на кромках деталей и поверхности электродной проволоки. В процессе нагрева имеющаяся в ржавчине влага испаряется, а содержащийся в нейкислород окисляет металл. Окалина при плавлении превращается в оксид железа с выделением свободного кислорода. При плохой защите сварочной ванны окисление вызывается кислородом воздуха.

Наиболее опасным для шва является оксид FеО, способный растворяться в жидком металле. После остывания шва из-за невысокой температуры затвердевания FеО остается в нем в виде пленок, окаймляющих зерна, что сильно снижает пластические свойства шва. Чем больше кислорода в шве находится в виде FеО, тем хуже его механические свойства.

Раскисление металла при сварке: Раскисление металла -удаление кислорода из жидкого металла. Применительно к сварке раскислениемназывается переход растворенного оксида железа FеО в нерастворимые соединения с последующим удалением в шлак.

Раскислители - вещества, применяемые для удаления кислорода из жидкого металла сварочной ванны. Они восстанавливают металлы из их оксидов. В качестве раскислителей применяют марганец, кремний, титан, алюминий, углерод и другие элементы, обладающие большим сродством с кислородом, чем железо. Раскислители вводятся в сварочную ванну через электродную проволоку и флюсы.

Кристаллизация сварочной ванны:металл сварочной ванны при кристаллизации подвергается одновременно воздействию теплоты газового пламени и холодного нерасплавленного металла детали. Газовое пламя вводит теплоту, окружающий металл ее отводит.

При переходе металла из жидкого состояния в твердое образуются кристаллиты. Такой процесс называют кристаллизацией. Кристаллизация сварного шва идет непрерывно в течение сварочного процесса - расплавления основного и присадочного металлов.

Сварной шов имеет структуру литого металла. В процессе сварки расплавляются кромки основного металла и присадочная проволока, непрерывно подаваемая в сварочную ванну, которую можно условно разделить на две части: переднюю (головную) и хвостовую. В передней части происходит плавление, а в хвостовой - кристаллизация и формирование сварного шва. Различают первичную и вторичную кристаллизации.

Строение сварного  соединения

Процесс образования сварного соединения начинается:

- с нагрева и расплавления основного и присадочного металлов.

- металл шва, пребывая в расплавленном состоянии, изменяет химический состав за счет выгорания некоторых элементов соединения железа с кислородом и азотом и растворения газов.

- потом кристаллизация металла, которая определяет его строение и структуру. Скорость охлаждения сплава неодинакова по сечению шва. В результате структура металла получается неравномерной.

Теплота, выделяемая при сварке, распространяется вследствие теплопроводности из шва в основной металл. В каждой точке околошовной зоны температура вначале возрастает, достигая максимума, а затем снижается. Изменение температуры металла во время сварки называется термическим циклом сварки. Чем ближе точка расположена к границе сплавления, тем быстрее происходит нагрев металла и тем выше в ней температура. Поэтому структура и свойства основного металла в различных участках сварного соединения различны.

Сварное соединение, выполненное сваркой плавлением, состоит из металла шва, зоны сплавления, представляющей собой переход от металла шва к нерасплавившемуся металлу, и зоны термического влияния.

Зона термического влияния (ЗТВ) - участок основного металла, примыкающий к сварному шву, в пределах которого вследствие теплового воздействия сварочного источника нагрева происходят изменения структуры и свойств.

Величина ЗТВ зависит:

- от способа сварки,

- ее режима,

- химического состава свариваемого и присадочного металлов,

- физических свойств свариваемых металлов и др.

ЗТВ имеет несколько структурных участков, отличающихся формой и строением зерна в зависимости от температуры нагрева.

Участок неполного расплавления 1 - переходный от наплавленного металла к основному. На этом участке проходит граница сплавления металлов. На этом участке наблюдаются значительный рост зерен, скопление примесей, поэтому он обычно является наиболее слабым местом сварного соединения, обладает пониженными прочностью и пластичностью.

Рис. 10.1  Строение зоны термического влияния

Участок перегрева 2 - область основного металла (2-4 мм), нагреваемого до температуры 1100-1500 °С. Металл отличается крупнозернистой структурой и пониженными механическими свойствами (пластичностью и ударной вязкостью). Эти свойства тем ниже, чем крупнее зерно и шире зона перегрева.

Участок нормализации 3 - область металла, нагреваемого до температуры 900-1100 °С. Металл на этом участке обладает высокими механическими свойствами, так как при нагреве и охлаждении в результате перекристаллизации образуется мелкозернистая вторичная структура.

Участок неполной перекристаллизации 4 - зона металла, нагреваемого при сварке до температуры 725-900 °С. Неполная перекристаллизация обусловлена недостаточными временем и температурой нагрева, структура этого участка состоит из мелких перекристаллизовавшихся и крупных зерен, которые не успели перекристаллизоваться. Металл обладает более низкими механическими свойствами, чем участок нормализации. Ширина этого участка 1-3мм.

Участок рекристаллизации 5 - область металла шириной 1-3мм, нагреваемого до температуры 450-725°С. На этом участке развиваются процессы рекристаллизации, приводящие к росту зерна, огрублению структуры и, как следствие, к разупрочнению.

Рекристаллизация - изменение микроструктуры деформированного металла при нагреве его выше определенной температуры. При этом искаженная вследствие пластической деформации кристаллическая структура вещества переходит в ненапряженную.

Участок старения 6, нагреваемый до температуры 200- 450°С, является зоной перехода от ЗТВ к основному металлу. При этой температуре на поверхности металла появляются синие цвета побежалости. Спустя некоторое время могут происходить процессы старения (изменения свойств металла) в связи с выпадением карбидов железа и нитридов.

Ширина зоны термического влияния зависит от толщины свариваемого металла, вида сварки и ее режимов.

Образование трещин при сварке

В процессе кристаллизации и формирования металла шва в сварном соединении могут образовываться трещины. По расположению относительно оси шва они бывают продольными и поперечными; в зависимости от величины -микро- или макроскопическими (первые обнаруживают с помощью микроскопа, вторые - невооруженным глазом или при небольшом увеличении через лупу); в зависимости от температуры, при которой они образуются, трещины можно разделить на две группы: горячие (высокотемпературные) и холодные (низкотемпературные).

Горячие трещины: это хрупкие межкристаллические разрушения металла шва и зоны термического влияния. Возникают в твёрдо-жидком состоянии на завершающей стадии первичной кристаллизации , а так же в твёрдом состоянии при высоких температурах на этапе преимущественного развития межзернистой деформации.

Причиной образования горячих трещин является:

- Наличие температурно- временного интервала хрупкости. Он обуславливается образованием жидких и полужидких прослоек, нарушающих металлическую сплошность сварного шва. Эти прослойки образуются при наличии легкоплавких , сернистых соединений (сульфидов )

FeS с температурой плавления 1189 С и NiS с температурой плавления 810 С. В пиковый момент развития сварочных напряжений по этим жидким прослойкам происходит сдвиг металла , перерастающего в хрупкие трещины.

- Высокотемпературные деформации . Они развиваются вследствие затруднённой усадки металла шва , формоизменения свариваемых заготовок, а так же при релаксации сварочных напряжений в неравновесных условиях сварки и при послесварочной термообработке , структурной и механической концентрации деформации.

Рис. 10.2  Расположение горячих трещин в сварных соединениях:

1,2- продольные в шве и околошовной зоне; 3-4 - поперечные в шве и околошовной зоне; 5 - поперечные по толщине свариваемого металла

Для уменьшения склонности металла к образованию горячих трещин используют следующие меры:

- применяют сварочные материалы с минимальным содержанием серы и углерода;

- повышают содержание в металле шва марганца, который связывает серу и выводит ее в шлак;

- вводят в шов модифицирующие элементы (титан, алюминий и др.), способствующие измельчению структуры;

- производят предварительный и сопутствующий, подогрев изделия, который уменьшает растягивающие напряжения в сварном шве.

Холодные трещины: которые образуются в процессе охлаждения после сварки при температуре 150 С или в течении нескольких последующих суток . Имеют блестящий кристаллический излом без следов высокотемпературного окисления .

Основные факторы, обуславливающие появление холодных трещин следующие:

а) Образование структур закалки (мартенсита и бейнита) приводит к появлению дополнительных напряжений, обусловленных объёмным эффектом.

б) Воздействие сварочных растягивающих напряжений.

в) Концентрация диффузионного водорода. Водород легко перемещается в незакалённых структурах .

Борьба с холодными трещинами:

- уменьшение степени подкалки металла,

- снятие остаточных напряжений,

- ограничение содержания водорода.

Наиболее эффективным средством является подогрев металла перед сваркой.

С целью уменьшения склонности металла к образованию холодных трещин используют следующие меры:

- применяют сварочные материалы с минимальным содержанием фосфора, придающего стали хладноломкость;

- осуществляют прокаливание электродов и флюсов, а также осушку защитных газов с целью удаления влаги, являющейся источником попадающего в шов водорода;

- производят горячую проковку швов после сварки для снятия или уменьшения внутренних напряжений;

- при необходимости используют предварительный или сопутствующий подогрев свариваемых изделий.